Półmaski filtrujące

Wyrób o cechach ochronnych chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami powinien spełniać wymagania co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia) w zakresie:

- skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 %,

- oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,

- zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj.

Klasy ochrony półmasek filtrujących dopuszczonych do stosowania:

| Klasa ochrony półmaski filtrującej wg poszczególnych norm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN 149:2001+A1:2009 (UE) | NIOSH-42C FR84 (USA) | GB2626-2006 (Chiny) | AS/NZ 1716:2012 (Australia) | JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia) |
| FFP2 NR FFP2 R | N95, P95, R95 | KN95, KP95, KR95 | P2 R P2 NR | DS 2 RS 2 RL 2 DL 2 |
| FFP3 NR FFP3 R | N99, R99, P99, N100, R100, P100 | KN99, KR99, KP99, KN100, KR100, KP100 | P3 R P3 NR | DS 3 RS 3 RL 3 DL 3 |

Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika.

Półmaska filtrująca powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych.

Podstawowe elementy półmaski filtrującej:

- zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,

- zawór wydechowy – jeżeli istnieje,

- taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,

- zapinki taśm nagłowia – jeśli zastosowano.

Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z postanowieniami  normy, według której była oceniana jej zgodność z wymaganiami.

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy  Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych