OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa piasku do Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie 2026” w podziale na części:

Część I – Rejon w Augustowie

Część II - Rejon w Białymstoku

Część III – Rejon w Bielsku Podlaski

Część IV - Rejon w Łomży

Część V – Rejon w Suwałkach

Część VI - Rejon w Zambrowie

Opis przedmiotu Zamówienia stanowią:

-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

-Załączniki do OPZ

-Wytyczne ZUD

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące zakupu i dostawy piasku dla celów wykonania mieszanki piaskowo-solnej służącej do usuwania śliskości zimowej na drogach krajowych w ramach ZUD.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw piasku, wykorzystywanego w ramach ZUD przez wskazany w umowie Rejon Oddziału GDDKiA.

1.3. Zakres dostaw objętych SST

Wykaz orientacyjnych ilości dostaw piasku oraz miejsca dostaw (składowiska Zamawiającego) piasku wskazano w tabeli poniżej:

| 1 | Rejon Augustów – Część I | OD Augustów - ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OD Grajewo - ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo | 100 |
| 2 | Rejon Białystok – Część II | Rejon w Białymstoku - ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok | 60 |
|  |  | OD Sokółka - ul. Witosa 122, 16-100 Sokółka | 25 |
| 3 | Rejon Bielsk Podlaski - Część III | Rejon w Bielsku Podlaskim - ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski | 50 |
|  |  | Składowisko Zamawiającego w m. Siemiatycze lub okolicy | 25 |
| 4 | Rejon Łomża – Część IV | Rejon w Łomży - ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża | 100 |
|  |  | OD Szczuczyn - ul. Sportowa 1, 19-230 Szczuczyn | 50 |
| 5 | Rejon Suwałki – Część V | OD Suwałki - ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki | 60 |
|  |  | OD Raczki - Szkocja 38, 16-420 Raczki | 60 |
|  |  | OD Sejny - ul. Powstańców Sejneńskich 19a, 16-500 Sejny | 25 |
| 6 | Rejon Zambrów - część VI | Rejon w Zambrowie - ul. Magazynowa 14, 18-300 Zambrów | 100 |
|  |  | OD Mężenin - ul. Mężenin 29, 18-312 Rutki | 50 |

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Materiał - piasek

1.4.2. OD - Obwód Drogowy w Rejonie.

1.4.3. Partia materiału - ilość materiału określona w harmonogramie lub w zleceniu dostawy.

1.4.4. Rejon - jednostka organizacyjna Zamawiającego działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

1.4.5. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

1.4.6. Wykonawca (Dostawca) – podmiot gospodarczy realizujący dostawy.

1.4.7.	Zamawiający – Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Białymstoku.

1.4.8. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

1.4.9. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

1.5. Wymagania dotyczące dostaw

Wymagania dotyczące dostaw zostały określone w Umowie wraz z załącznikami oraz w niniejszym OPZ.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego materiału i terminowość dostaw. Dostawy odbywać się będą partiami sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Rejon, w formie pisemnej, fax lub e-mail, na wskazane przez Rejon składowiska. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania zlecenia.

2. Materiały – wymagania

Zamówienie dotyczy dostaw piasku o uziarnieniu 1 - 2 mm.

Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu, jednocześnie dopuszczalne jest do 15% ziaren powyżej 2mm jednak nie większych niż 6,3mm. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję konstrukcji stalowych oraz pojazdów. Piasek nie powinien zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych.

Dopuszcza się stosowanie materiałów do zwalczania śliskości zimowej wyłącznie zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.).

Pozostałe wymagania wobec piasku w tym badania zawarte są w Załączniku nr 2 do Wytycznych ZUD , pkt. 1.2 , pkt.3 oraz PN-EN 933-1 ( badania uziarnienia ).

3. Sprzęt

Wymagany jest sprzęt mechaniczny i ręczny niezbędny do prawidłowego wykonania zlecenia.

4. Transport

4.1. Piasek może być przewożony sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi z plandekami.

4.2. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich form transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału i jego zawilgocenie. Przywieziony materiał nie może być nadmiernie zawilgocony ani zamarznięty.

4.3. Dostawca powinien w czasie transportu dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.4. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oraz terminowość dostaw.

4.5. Dostawca dostosuje środki transportowe do możliwości wyładowczych w miejscu docelowej dostawy piasku.

5. Wykonanie dostawy

5.1. Dostawy piasku należy dokonywać na podstawie złożonego przez Rejon zlecenia na dostawę.

Dostawca ma obowiązek dostarczyć zamówioną partię w terminie do 5 dni roboczych od przesłania przez Rejon zlecenia w formie pisemnej faxu lub e-mail (licząc od dnia następnego po dniu wysłania zlecenia).

5.2. O przygotowaniu materiału do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę (odpowiedni Rejon lub OD).

5.3. Zamawiający (GDDKiA /Białystok) pracuje w poniedziałek od godz. 8.00 do 18.00 a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00. Dostawy w miejsca docelowe mają odbywać się w godzinach pracy Rejonów, czyli 7-15 od poniedziałku do piątku. Dostawy poza godzinami pracy Rejonu i w dni wolne od pracy powinny być pisemnie uzgodnione między stronami Umowy.

5.4. W ramach realizacji umowy przewiduje się możliwość skierowania dostaw do sąsiednich Rejonów w ramach świadczonej umowy. Strony w toku negocjacji uzgodnią warunki realizacji dostaw, o których mowa w zdaniu poprzednim, a w szczególności ceny jednostkowe.

W ramach realizacji umowy przewiduje się możliwość przesunięcia ilości dostaw piasku pomiędzy składowiskami w zależności od potrzeb Rejonów w ramach umowy.

Dostawca zobowiązany jest na swój koszt wykonać badania deklarowanego materiału zgodnie z OPZ i Wytycznymi Zimowego Utrzymania Dróg i na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem dostaw przekazać Kierownikowi Rejonu wyniki. Zamawiający ma możliwość pobrać próbki do badań kontrolnych w przypadku wątpliwości co do otrzymanych od Dostawcy wyników.

Dopiero po zatwierdzeniu przez Odbiorcę wyników tych badań, Dostawca może przystąpić do wykonania dostaw.

5.5. Koszt rozładunku materiałów sypkich (bez pryzmowania) ponosi Dostawca.

6. Kontrola jakości dostaw.

Do każdej partii piasku Wykonawca dołączy atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację właściwości użytkowych. Dostawca jest zobowiązany wystawiać, do każdej zamówionej partii materiału świadectwo potwierdzające zgodność dostarczonego materiału (dokument potwierdzający przeprowadzenie badań laboratoryjnych) z warunkami OPZ. W/w dokumenty należy przekazać Odbiorcy przy każdej dostarczonej partii materiału.

Dostawca jest zobowiązany do własnej, stałej kontroli jakości dostarczanego materiału, tj. badań laboratoryjnych.

W przypadku wątpliwości co do jakości dostaw Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbek do badań kontrolnych zarówno materiału przed dostawą jak i przywiezionego na miejsce dostawy. Badania kontrolne wykonywane będą przez laboratorium GDDKiA.

Odbiorca dokonuje odbioru materiałów na podstawie dokumentów dostarczonych przez  Dostawcę oraz własnych badań laboratoryjnych jeśli zostały zlecone w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego materiału.

Wszystkie wymagane badania Dostawcy powinny być udokumentowane w formie papierowej i załączone do dokumentów odbiorowych.

Na zlecenie Zamawiającego Dostawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Dostawca.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów wymaganych niniejszym OPZ ponosi Dostawca. Koszty te ujęte są w cenie dostarczanego materiału.

6.1. Pobieranie próbek

Dostawca będzie pobierał materiały do badań własnych zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wytycznych zimowego utrzymania dróg.

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Do badań kontrolnych Odbiorca przy udziale Dostawcy w miejscu dostawy każdorazowo będzie pobierał 2 próbki z dostarczonej partii materiału, o masie 6 kg, oraz sporządzi protokół z pobrania próbek. Jedna próbka, po podzieleniu na 2 części zostanie dostarczona do badania do WT-LD GDDKiA Oddział w Białymstoku. Druga jej połowa oraz druga próbka będą przechowywane w Rejonie do czasu otrzymania wyników badań kontrolnych.

Próbki dostarczane do badań kontrolnych wykonywanych przez laboratorium Zamawiającego i pobierane przez Zamawiającego przy udziale Dostawcy, będą odpowiednio opisane i oznakowane. O częstotliwości wykonania badań kontrolnych decyduje Odbiorca.

6.2. Badania

6.2.1. Badania Wykonawcy (Dostawcy)

Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, SST 
i Wytycznych ZUD.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Tabela 1. Rodzaje badań Wykonawcy

| Rodzaj badań | Minimalna częstotliwość badań |
| --- | --- |
| Oznaczenie: | 1 pełne badanie dla każdej partii dostawy bez względu na wielkość |
| - składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 |  |

Wszystkie wymienione w tabeli nr 1 badania Wykonawcy powinny być udokumentowane w formie papierowej i załączone do dokumentów odbiorowych. Forma dokumentacji z powyższych badań powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

6.2.2. Badania prowadzone przez Zamawiającego (Odbiorcę)

Dla celów kontroli jakości dostarczanego materiału, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania dostarczanego materiału i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Dostawcy.

Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów z wymaganiami na podstawie wyników badań dostarczonych przez Dostawcę.

Odbiorca może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że dokumenty Wykonawcy są niewiarygodne, to Odbiorca oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów z niniejszym OPZ. Wykonawca może wnioskować do Odbiorcy o przeprowadzenie rozstrzygających badań dodatkowych w laboratorium Zamawiającego lub rozjemczych w niezależnym laboratorium.

Laboratorium rozjemcze proponuje Wykonawca i podlega ono akceptacji przez Zamawiającego.

Całkowite koszty badań dodatkowych lub rozjemczych i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę w przypadku potwierdzenia badań Zamawiającego.

Badania kontrolne wykonywane są przez laboratorium Zamawiającego na koszt Zamawiającego.

7. Obmiar materiału

Jednostką obmiarową jest 1 tona piasku dostarczonego na wskazane w zleceniu = składowisko.

Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.

Odbierający (Zamawiający) zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdów na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km. Koszt dojazdu i koszt weryfikacji masy obciąża Dostawcę.

8. Odbiór Dostaw

Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym OPZ, po zakończeniu dostawy każdej zamówionej partii materiału do składowiska Odbiorcy, w ilości i terminie zgodnym ze zleceniem.

Podstawą do oceny jakości wykonanej dostawy są deklaracja jakości i ew. wyniki badań laboratoryjnych Dostawcy oraz kontrolne badania Zamawiającego.

Rejon dokonuje odbioru dostawy materiału na podstawie dokumentu wagowego oraz przedłożonych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe materiałów wg OPZ.

Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, po zrealizowaniu dostawy każdej zamówionej partii materiału na składowisko  Odbiorcy, w ilości i terminie zgodnym ze zleceniem Rejonu/Zamawiającego.

Do każdej dostarczonej partii materiału podlegającej odbiorowi Wykonawca dołączy komplet aktualnych dokumentów jn.:

- deklaracje właściwości użytkowych zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, upoważniające do wprowadzenia materiałów do obrotu, dostarczone przez producenta,

- atest Państwowego Zakładu Higieny.

- świadectwo potwierdzające zgodność dostarczonego materiału (dokument potwierdzający przeprowadzenie badań laboratoryjnych) z warunkami OPZ.

Zamawiający dokonuje odbioru dostawy materiału na podstawie dokumentu wagowego.

9. Podstawa płatności

9.1. Płatność za dostarczany materiał do składowisk Zamawiającego, zgodny z obmiarem i oceną na podstawie dokumentów Dostawcy i ew. wyników badań kontrolnych Odbiorcy.

10. Przepisy związane

Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg, Załącznik do Zarządzenia 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r.