SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące zakupu i dostawy środków chemicznych do usuwania śliskości zimowej na drogach krajowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw środków chemicznych, stosowanych do zwalczania śliskości zimowej na drogach krajowych zarządzanych przez wskazany w umowie Rejon Oddziału GDDKiA.

1.3. Zakres dostaw objętych SST

Wykaz lokalizacji składowisk oraz orientacyjnych ilości podano w Załączniku  do OPZ

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Materiał - chlorek magnezu

1.4.2. OD - Obwód Drogowy w Rejonie.

1.4.3. Partia materiału - ilość materiału określona w harmonogramie.

1.4.4. Rejon - jednostka organizacyjna Zamawiającego.

1.4.5. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

1.4.6. Wykonawca (Dostawca) – podmiot gospodarczy realizujący dostawy.

1.4.7. Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku GDDKiA.

1.4.8. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

1.4.9. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

1.5. Wymagania dotyczące dostaw

Wymagania dotyczące dostaw zostały określone w umowie oraz w niniejszej SST.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego materiału i terminowość dostaw. Dostawy odbywać się będą partiami sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego,  w formie pisemnej, fax lub e-mail, na wskazane przez Zamawiającego składowiska. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania zlecenia.

2. Materiały

Chlorek magnezu

Tabela 3.Wymagany skład chemiczny dla sześciowodnego chlorku magnezu (MgCl26H2O):

| Lp. | Parametry | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | zawartość chlorku magnezu /MgCl2/ | min. 47% |
| 2. | zawartość chlorku potasu /KCl/ | max. 0,8% |
| 3. | zawartość chlorku sodu /NaCl/ | max. 0,9% |
| 4. | zawartość siarczanu magnezu /MgSO4/ | max. 0,8% |
| 5. | zawartość siarczanu wapnia /CaSO4/ | max. 0,2% |
| 6. | zawartość żelaza /Fe/ | max. 10 ppm |
| 7. | pH | max. 8 |
| 8. | wygląd | białe płatki |

3. Sprzęt

Wymagany jest sprzęt mechaniczny i ręczny niezbędny do prawidłowego wykonania zlecenia.

4. Transport

4.1.

Sześciowodny chlorek magnezu (MgCl26H2O) będzie przewożony na paletach, w opakowaniach szczelnych (w opakowaniach po 25 kg) samochodami skrzyniowymi wyposażonymi w HDS.

4.2. Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich form transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału i jego zawilgocenie.

4.3. Dostawca powinien w czasie transportu dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.4. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oraz terminowość dostaw.

4.5. Dostawca dostosuje środki transportowe do możliwości wyładowczych wewnątrz magazynów Zamawiającego.

5. Wykonanie dostawy

5.1. Dostawy sześciowodnego chlorku  magnezu (MgCl26H2O) należy dokonywać na podstawie złożonego zlecenia na dostawę przez przedstawiciela Rejonu (OD).

Dostawca ma obowiązek dostarczyć zamówioną partię w założonym w umowie terminie od przesłania przez przedstawiciela Rejonu (OD) zlecenia w formie pisemnej faxu lub e-mail (licząc od dnia następnego po dniu wysłania zlecenia).

5.2. O przygotowaniu materiału do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę (Rejon lub OD).

5.3. Zamawiający (GDDKiA /Białystok) pracuje w poniedziałek od godz. 8.00 do 18.00 a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00. Dostawy w miejsca docelowe mają odbywać się w godzinach pracy Rejonów, czyli 7-15 od poniedziałku do piątku. Dostawy poza godzinami pracy Rejonu i w dni wolne od pracy powinny być pisemnie uzgodnione między stronami Umowy

5.4. W ramach realizacji umowy przewiduje się możliwość skierowania dostaw do sąsiednich Rejonów w ramach świadczonej umowy.

Dostarczane materiały muszą odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.

5.5. Koszt rozładunku materiałów na paletach, we wskazane miejsce przez Zamawiającego/przedstawiciela Rejonu (OD), ponosi Dostawca.

6. Kontrola jakości dostaw.

Do każdej partii sześciowodnego chlorku magnezu (MgCl26H2O) Wykonawca dołączy atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz specyfikację i kartę charakterystyki produktu.

7. Obmiar materiału

7.1. Sześciowodny chlorek magnezu – pakowany w wodoszczelne opakowania po około 25 kg na paletach, jednostką obmiarową jest 1 tona ( Mg ) materiału.

8. Odbiór Dostaw

Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pkt., po zakończeniu dostawy każdej zamówionej partii materiału do magazynu Odbiorcy, w ilości i terminie zgodnym ze zleceniem Zamawiającego.

Do każdej dostarczonej partii materiału podlegającej odbiorowi Wykonawca dołączy komplet aktualnych dokumentów jn.:

- atesty jakościowe i certyfikaty materiałowe, deklaracje właściwości użytkowych zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, upoważniające do wprowadzenia materiałów do obrotu, dostarczone przez producenta,

- atest Państwowego Zakładu Higieny oraz kartę charakterystyki.

Zamawiający dokonuje odbioru dostawy materiału na podstawie dokumentu wagowego.

9. Podstawa płatności

9.1. Płatność za jedną tonę dostarczanego materiału, do jednostek magazynowych Zamawiającego, zgodnego z obmiarem i kompletem wymaganych dokumentów.

10. Przepisy związane

- Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg, Załącznik do Zarządzenia 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r.