Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Radomsku

Opis Przedmiotu zamówienia

Naprawa elewacji Budynku magazynowego na Obwodzie Drogowym w Radomsku

Sporządził:                                                     Zatwierdził:

1.1. Roboty remontowe budynków obejmować będą roboty budowlane  mające na celu usunięcie wad i usterek oraz roboty montażowe.

1.2. Roboty należy wykonać w sposób gwarantujący właściwy wygląd wizualny obiektów w technologii maksymalnie zbliżonej do stanu istniejącego.

## 1.3. Wszystkie roboty i materiały pomocnicze, montażowe, niezbędne do wykonania zamówienia, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, należy wkalkulować w odpowiednią pozycję kosztorysową jako roboty towarzyszące.

## 1.4. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za stosowanie wszystkich materiałów  posiadających stosowne atesty i świadectwa jakości.

1.5. Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej na terenie  realizacji robót budowy oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawca ponosi samodzielnie.

1.6. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

1.7. Zakres robót

- Naprawa elewacji  budynku magazynowego na Obwodzie Drogowym w Radomsku  (oczyszczenie powierzchni z kurzu i łuszczących się warstw malarskich, naprawa ubytków tynków, gruntowanie i malowanie powierzchni, wykonanie opaski z kostki betonowej o szerokości 0,5m.)

Zakres robót obejmuje prace remontowe polegające na uzupełnieniu tynków ścian na zewnątrz budynku, zagruntowanie ścian zewnętrznych środkiem gruntującym, dwukrotne pomalowanie ścian zewnętrznych farbami silikatowymi.

Przedmiotowy magazyn gospodarczy to parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowanej składający się z kilku pomieszczeń – każde pomieszczenie ma osobne wejście z zewnątrz.

Malowanie ścian - podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być oczyszczone z kurzu, brudu oraz słabo trzymającego się istniejącego tynku, a także usunięciu łuszczącej się starej powłoki malarskiej następnie należy wykonać zaprawki ubytków w tynku.

Preparaty do malowania i konserwacji niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Malowanie ścian wykonać 2-krotnie farbami silikatowymi po uprzednim zagruntowaniu ich środkiem gruntującym. Malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farby. Kolejne warstwy należy nanosić w odpowiednich odstępach. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być jednolite, bez smug i plam. Dobór kolorów nastąpi przez Zamawiającego w trakcie wykonywania robót.

Opaska z kostki betonowej – wokół budynku należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych, wykonać korytowanie i ułożyć opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm.

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.

| Lp. |  | Cecha |  | Zał. normy PN-EN 1338 | Wymaganie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kształt i wymiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów kostki, grubości: < 100 mm ≥ 100 mm |  | C | Długość ±2 mm ±3 mm | Szerokość ±2 mm ±3 mm | Grubość ±3 mm ±4 mm |  | Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki, powinna być ≤ 3 mm |
| 1.2 |  | Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej 300 mm 400 mm |  | C | Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 mm 1,0 mm 2,0 mm 1,5 mm |  |  |  |  |
| 1.3 | Grubość warstwy ścieralnej (dot. płyt dwuwarstwowych) |  | C |  | 5 mm |  |  |  |  |
| 2 | Właściwości fizyczne i mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu*) |  | F |  | Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 3,6 MPa ani obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm |  |  |  |  |
| 2.2 | Odporność na ścieranie (wg klasy 4 oznaczenia i normy) |  | G i H |  | Pomiar wykonany na tarczy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe |  |  | Böhmego, wg zał. H normy – badanie alternatywne |  |
|  |  |  |  |  | ≤ 20 mm |  |  | ≤ 18 000mm3 /5000 mm2 |  |
| 2.3 | Odporność na poślizg/poślizgnięcie - wartość USRV |  | I |  | Wartość średnia ≥ 55 |  |  |  |  |
| 3 | Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej |  | D |  | Ubytek masy po badaniu: - wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2 - każdy pojedynczy wynik ≤ 1,5 kg/m2 |  |  |  |  |
| 3.2 | Nasiąkliwość |  | E |  | Wartość średnia i każdy pojedynczy wynik ≤ 6% |  |  |  |  |

- Na podsypkę cementowo- piaskową należy stosować następujące materiały:

- a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,

- b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,

- c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów fdeklarowana (max. do 10% pyłów),

- d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną).

- Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny.

- Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 
z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2  wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3, spełniającego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych lub kruszywo drobne spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.

Warunki wykonywania prac remontowych

- prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm, zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i przepisami prawa budowlanego.

- Wykonawca musi posiadać niezbędne umiejętności, wiedzę, sprzęt, narzędzia, środki transport, doświadczenie do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki

- realizacja robót remontowych nastąpi przy użyciu narzędzi, sprzętu i materiałów własnych Wykonawcy

- wszystkie materiały konieczne do zrealizowania zamówienia dostarcza Wykonawca

- wszystkie odpady z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zutylizować w miejscu i u podmiotów w tym celu ustanowionych

- Realizacja robót winna przebiega w kolejności technologicznej ich wykonywania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ofertą Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego, a teren budowy utrzymywany w stanie zgodnym z wymaganiami zapisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za warunki BHP i p.poż. na terenie prowadzonych robót oraz zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy (wyposażenie w odzież roboczą i narzędzia).