Ochrony nóg

Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed czynnikami biologicznymi (infekcyjnymi):

- powinien spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,

- odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,

- odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa

- powinien mieć minimalną wytrzymałość na rozdzieranie min. klasa 2 i na przekłucie min. klasa 1 wg EN 14325,

- pakowany  w indywidualne opakowanie

- zakończone  elastyczną taśmą zabezpieczającą,

- wykonane np. z barierowej (laminowanej lub powlekanej) włókniny polipropylenowej,

- szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie.

Opracowanie:

Centralny Instytut Ochrony pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych