GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

10-083 OLSZTYN, AL.WARSZAWSKA 89

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-20.02.50. OSŁONY PRZECIWPORAŻENIOWE

Elbląg – 2026 rok

## WSTĘP

## Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z awaryjną wymianą osłon przeciwporażeniowych na wiaduktach:

- w km 9+292 drogi krajowej nr S7g (jezdnia prawa),

- w km 62+848 drogi krajowej S7i (jezdnia prawa i jezdnia lewa).

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

SST jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług wymienionych                  w punkcie 1.1 w zakresie podanym w pkt. 1.3.

### Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wymianie osłon przeciwporażeniowych, których zakres prac obejmuje:

- wiadukt w km 9+292 dk S7g (jezdnia prawa)

- projekt roboczy osłon,

- rozbiórka istniejących osłon wraz z ich wywozem,

- warsztatowe wykonanie kompletnych osłon wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- wymiana łączników (śrub, nakrętek, podkładek) na nierdzewne,

- wymiana uszczelnienia między osłoną a obiektem mostowym,

- transport wykonanych osłon i ich montaż na obiekcie,

- prace porządkowe,

- dokumentacja powykonawcza (deklaracje, atesty, rysunki techniczne).

Długość osłon: 6 segmentów po 2m (12 mb) z prawej strony jezdni prawej i 9 segmentów po 2m (18 mb) z lewej strony jezdni prawej. Razem 30 mb.

- wiadukt w km 62+848 dk S7i (jezdnia prawa i jezdnia lewa)

- projekt roboczy osłon,

- rozbiórka istniejących osłon wraz z ich wywozem,

- warsztatowe wykonanie kompletnych osłon wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- wymiana łączników (śrub, nakrętek, podkładek) na nierdzewne,

- wymiana uszczelnienia między osłoną a obiektem mostowym,

- transport wykonanych osłon i ich montaż na obiekcie,

- prace porządkowe,

- dokumentacja powykonawcza (deklaracje, atesty, rysunki techniczne).

Długość osłon: 4 segmenty po 2m (8mb) przy jezdni prawej i 4 segmenty po 2m (8mb) przy jezdni lewej.  Razem 16 mb.

### Określenia podstawowe

1.4.1. Osłona – element chroniący przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim, lecz nie chroniący przed dotykiem bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym.

1.4.2. Przesłona pełna – blacha grubości 2mm ze stali St3SX zabezpieczona antykorozyjnie . Wysokość wypełnienia powinna wynosić co najmniej 1,2 m.

1.4.3. Przesłona ażurowa – konstrukcja z siatki ogrodzeniowej plecionej z drutów stalowych średnicy 4 mm i oczkach nie większych niż 4 x 4mm zabezpieczona antykorozyjnie.

1.4.4. Rama osłony – konstrukcja wykonana z kształtowników ze stali St3SX (kątowników 40 x 40 x 5mm oraz teowników 40 x 40 x 5mm zabezpieczonych antykorozyjnie.

1.4.5. Roboty – każdorazowo pod pojęciem robót należy rozumieć roboty budowlane oraz usługi objęte przedmiotem zamówienia.

1.4.6. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technologiczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót oraz za zgodność ich wykonania z umową i jej załącznikami.

    - Zgodność robót z SST i innymi dokumentami

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie robót – oznakowanie robót

Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizację ruchu w trakcie robót w pasie drogowym są w zakresie Zamawiającego.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy między innymi w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania robót.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej,                   w tym trakcji transportu szynowego oraz instalacji na powierzchni ziemi. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt oraz odpowiednią odzież                    dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej        zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia.

## MATERIAŁY

### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Osłony będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SST. Dobór materiałów zgodnie z kartą KDM OSŁ2                      oraz normą BN-77/9317-115.

Materiały z rozbiórki powinny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.). Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.

#### 2.2. Osłony przeciwporażeniowe

Osłony przeciwporażeniowe należy wykonać zgodnie z kartą KDM OSŁ2 oraz normami BN-77/9317-115,                                  PN-EN 50122-1 i PN-EN 50122-2.

Element członu osłony przeciwporażeniowej powinien składać się z:

- przesłony pełnej – litej konstrukcji lub bariery spełniającej wymagania dotyczące stopnia ochrony IP2X, zdefiniowane w PN-EN 60529. Wysokość wypełnienia powinna wynosić co najmniej 1,2 m;

- przesłony ażurowej z siatki ogrodzeniowej plecionej z drutów stalowych średnicy co najmniej 4 mm, maksymalne wymiary oczka siatki nie powinny przekroczyć 4 x 4 cm. Siatka powinna być wykonana tak, aby niemożliwe było wspinanie się po niej. Wypełnienie ażurowe powinno stanowić uzupełnienie przesłony do wysokości 2,1 m.

Przesłona powinna być wolna od widocznych wad, bez ubytków zabezpieczenia antykorozyjnego.

Niedopuszczalne jest wykonanie przesłony z fragmentów kształtowników łączonych (spawanych, skręcanych) na długości lub fragmentów blach. Nie dopuszcza się również ponownego użycia zdemontowanych elementów przesłony                z uwagi na postępującą korozję wżerową oraz lokalne ubytki i uszkodzenia istniejących elementów.

#### 2.2.1. Elementy mocujące osłonę przeciwporażeniową oraz jej elementy

Do montażu osłon przeciwporażeniowych oraz jej elementów należy stosować:

- śruby nierdzewne wg PN-EN ISO 4014:2022-12,

-	 nakrętki nierdzewne wg PN-EN ISO 4032:2024-01,

- podkładki sprężyste nierdzewne wg PN-77/M-82008

- śrubowe kotwy chemiczne wklejane fi 8 mm,

- kapturki ze smarem na śruby.

#### Materiał do uszczelnienia szczeliny między spodem osłony przeciwporażeniowej i podłożem betonowym

Osłony przeciwporażeniowe powinny przylegać ściśle do górnych powierzchni kap wiaduktu. Przyleganie to powinno być zapewnione za pomocą elastycznych wodoszczelnych przekładek, umieszczonych między powierzchnią obiektu                   a osłoną i uformowanych tak, aby nie zatrzymywały wody przy dolnych obrzeżach osłon.

## SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Dobór sprzętu do wykonywania robót, jego liczba i wydajność powinna gwarantować jakość określoną w umowie i jej załącznikach oraz zapewnić wykonanie zadania w przewidzianym terminie.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, nie mogą zostać dopuszczone do robót.

## TRANSPORT

### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonania robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór rodzaju środków transportu i jego liczba powinna gwarantować wykonanie zadania w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do odcinków, gdzie prowadzone będą roboty.

## WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki prowadzenia robót

Wykonawca wykona na własny koszt projekty robocze osłon przeciwporażeniowych. Projekty powinny zawierać rysunki warsztatowe członów osłon przeciwporażeniowych oraz powinny precyzować sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz sposób mocowania osłon do bariery skrajnej i łączenia członów między sobą.

### 5.2. Montaż osłon przeciwporażeniowych

Osłony przeciwporażeniowe powinny być tak montowane, aby szczelnie przylegały do górnych powierzchni wyniesionych poboczy technicznych (kap wiaduktów). Powinno być to zapewnione za pomocą elastycznych, wodoszczelnych przekładek umieszczanych między powierzchnią kapy, a osłoną i uformowanych tak, aby nie zatrzymywały wody przy obrzeżach osłon. Przekładki powinny być dostarczone przez producenta osłon.

Poszczególne osłony powinny przylegać do siebie w sposób trwały i szczelny. Montaż osłon przeciwporażeniowych powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii bariery w planie i profilu.

Montaż osłon przez mocowanie do elementów poręczy za pomocą śrub i nakrętek zabezpieczonych przed odkręcaniem się.

Przy montażu osłon przeciwporażeniowych niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających powłokę antykorozyjną poszczególnych elementów osłony. Wszystkie ewentualne uszkodzenia muszą być naprawione zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja montażu osłon po naprawie na obiekcie w km 62+848 dk S7i oraz na obiekcie w km 9+292 dk S7g

musi odpowiadać dokładnie istniejącej lokalizacji obecnych osłon.

5.3.						 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie stalowe elementy osłony przeciwporażeniowej (również łączniki) należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, w taki sposób aby zapewnić trwałość powłoki przez okres co najmniej 15 lat (środowisko korozyjne min. C4). Warstwa powłoki cynkowej na elementach powinna wynosić średnio 85 µm i co najmniej 70 µm, łączniki nierdzewne.

Ocynkowane elementy podlegają dalszemu zabezpieczeniu poprzez malowanie proszkowe w wytwórni. Dopuszcza się malowanie elementów ocynkowanych systemem epoksydowo-poliuretanowym.

System epoksydowo-poliuretanowy powinien być wykonany na ocynku w postaci:

Podkładu: grunt epoksydowy (np. grubopowłokowy, dwuskładnikowy) zapewniający doskonałą przyczepność do ocynku i ochronę barierową.

Warstwy nawierzchniowej: farba poliuretanowa (odporna na UV, wilgoć, czynniki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne).

W zależności od klasy korozyjności dla C4/C5 wymagane są grubsze warstwy, zazwyczaj >160-200 mikrometrów łącznie z ocynkiem.

Osłony na wiadukcie w km 9+292 dk S7g  - RAL 3016:

- przygotowanie powierzchni do klasy czystości Sa 2.5,

- cynkowane zanurzeniowe + malowanie proszkowe/przemysłowe lub cynkowanie zanurzeniowe + malowanie systemem epoksydowo-pouliretanowym.

Osłony na wiadukcie w km 62+848 dk S7i -  RAL 6024:

- przygotowanie powierzchni do klasy czystości Sa 2.5,

- cynkowane zanurzeniowe + malowanie proszkowe/przemysłowe lub cynkowanie zanurzeniowe + malowanie systemem epoksydowo-pouliretanowym.

Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego (epoksydowo-pouliretanowego), wzajemnie kompatybilne.

Zaleca się przeprowadzać malowanie wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 10 do 20°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie powłok malarskich we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchni elementów przeciwporażeniowych może pojawić się rosa.

Wykonawca nie powinien dopuścić do skażenia farbami środowiska naturalnego. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

które przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji,

- sprawdzić cechy zewnętrzne elementów osłon (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów osłon                         przeciwporażeniowych należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności osłon).

### 6.2. Kontrola jakości wykonania przesłony pełnej

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej dopuszcza się następujące odchyłki montażu osłony:

- odchylenie osłony od ustawienia w pionie ± 0,5%,

- lokalizacja osłon względem torów powinna być zgodna z dokumentacją projektową torów  ± 0,5 cm,

- odchyłka od prostoliniowości wykonanej osłony <0,5%.

## OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową i SST w jednostkach

ustalonych w kosztorysie.

### 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są jednostki wymienione w kosztorysie ofertowym.

## ODBIÓR ROBÓT

### 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, ewentualnych badań (grubość warstw powłoki antykorozyjnej) i oceny wizualnej.

### Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny będzie polegał na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru robót będzie dokonywał Inspektor Nadzoru.

Odbioru ostatecznego należy dokonać uwzględniając poniżej podane warunki:

- Zamawiający dokona odbioru ostatecznego wykonanych robót budowlanych w terminie 7 dni roboczych od dnia:

-	zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót w przypadku prawidłowego wykonania robót i dostarczenia prawidłowych dokumentów odbiorowych (tj.: bez wad, usterek, braków i nieprawidłowości),

- 	zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia ewentualnych wad, usterek, braków i nieprawidłowości stwierdzonych przez Zamawiającego,

- z czynności odbioru wykonanych robót spisany zostanie protokół odbioru ostatecznego - sporządzony przez Zamawiającego, potwierdzony/podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron,

- koszty usuwania wad i/lub usterek ponosi Wykonawca.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca winien przygotować następujące dokumenty:

- 						obmiar powykonawczy,

- 					projekt roboczy - powykonawczy,

-						 dokumenty jakościowe (atesty, deklaracje itp.) wbudowanych materiałów, zgodnie z SST.

## PODSTAWY PŁATNOŚCI

### 9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

9.2. Cena ryczałtowa poz. 1 i poz. 5 wykazu płatności obejmuje:

- rozbiórkę istniejących osłon wraz z elementami mocującymi i uszczelniającymi,

- wywóz istniejących osłon.

9.3. Cena ryczałtowa poz. 2 i poz. 6 wykazu płatności obejmuje:

- projekty robocze nowych osłon,

- warsztatowe wykonanie kompletnych osłon i ich łączników,

- zabezpieczenie antykorozyjne osłon i łączników,

- dokumentacja powykonawcza (deklaracje, atesty, rysunki techniczne).

9.4. Cena ryczałtowa poz. 3 i poz. 7 wykazu płatności obejmuje:

- transport nowych osłon i ich łączników na miejsca wbudowania,

- załadunek i wyładunek elementów.

9.5. Cena ryczałtowa poz. 4 i poz. 8 kosztorysu ofertowego obejmuje:

- montaż nowych osłon na obiekcie wraz z elementami mocującymi i uszczelniającymi.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

- PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym

- PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego

- PN-EN 60529 	Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

- PN-EN ISO 4014:2022-12 Części złączne -- Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy doskonałości A i B

- PN-EN ISO 4032:2024-01 Części złączne -- Nakrętki sześciokątne (odmiana 1)

- PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste

- BN-77/9317-115 Sieć trakcyjna kolejowa. Człon osłony przed porażeniem prądem

- PN-EN ISO 1461:2000 	Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową

- PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

- PN-ISO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu