M.U-15.01.10.    ODNOWA    (RENOWACJA)    POWŁOKI    OCHRONNEJ    ELEMENTÓW

BETONOWYCH.

1. WSTĘP

- 1.1.   Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą lokalnych ubytków i wykruszeń, powstałych w betonowych elementach konstrukcyjnych obiektów inżynierskich w ramach zamówienia pn: „Wykonanie odnowy zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych gzymsów korpusu konstrukcji oporowej wzdłuż drogi krajowej nr 60a m. Kutno – etap II od km 0+876 do km 1+260 strona lewa”.

1.2.	Zakres stosowania STWiORB.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana przy wykonywaniu robót na gzymsach korpusu konstrukcji oporowej w lokalizacji:

- droga krajowa nr 60a, na odcinku od km 0+876 do km 1+260.

1.3.	Zakres robót objętych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                 z odnową (renowacją) powłok ochronnych elementów betonowych obiektów mostowych                        i obejmują:

-  ocenę stanu zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych,

- przygotowanie powierzchni betonu, w tym usunięcie starych łuszczących się powłok antykorozyjnych, roślinności, porostów, osadów, wykwitów i innych zabrudzeń,

- nacięcie lub skucie luźnych, odspajających się kawałków betonu, w miejscach z widocznym korodującym zbrojeniem oraz z widocznymi rysami w betonie,

-  zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,

-  uszczelnienie rys kitem trwale elastycznym,

-  naprawę ubytków betonu odpowiednimi zaprawami naprawczymi typu PCC,

-  wyszlifowanie miejscowe punktów, gdzie została nałożona wcześniej zaprawa PCC,

-  aplikację powłoki gruntującej,

- dobranie odpowiednich, elastycznych lub sztywnych systemów powłok antykorozyjnych             z uwzględnieniem projektowej kolorystyki RAL lub zbliżonej, po uzgodnieniu z Inspektorem,

-  aplikację pierwszej warstwy powłoki antykorozyjnej w miejscach wcześniej wyszlifowanych oraz w miejscach trwałych zabrudzeń powierzchni betonu,

-  aplikację drugiej warstwy powłoki antykorozyjnej zamykającej.

Zgodnie z zasadami niniejszej STWiORB przewiduje się wykonanie odnowy (renowacji) powłok ochronnych następujących elementów betonowych:

-  gzymsów w kolorze RAL 7035 na łącznej powierzchni:  688 m2,

Odnowa powłoki ochronnej elementów betonowych może wiązać się z ewentualnymi naprawami elementów betonowych. Uzupełnienie ewentualnych, drobnych ubytków betonu                     i wyrównanie (wyszlifowanie) powierzchni w miejscach naprawy objęte jest STWiORB              M.U-13.01.09.

1.4.	Określenia podstawowe.

Konserwacja (renowacja, odnowa) zabezpieczeń powierzchniowych - proces obejmujący czynności przedłużające skuteczność ochrony powierzchniowej obiektu lub jego elementów              w czasie użytkowania, polegający na odnowie zabezpieczeń powierzchniowych i przywróceniu wartości estetycznych.

Powłoka ochronna - powłoka malarska o grubości do 2 mm, zabezpieczająca podłoże przed oddziaływaniem czynników korozyjnych, nanoszona technikami malarskimi.

Przyczepność - przyleganie zabezpieczenia powierzchniowego do podłoża i/lub do innej powłoki, przy zachowaniu wartości min. 1 MPa, podczas badania przyczepności metodą Pull-Off.

System - co najmniej dwa współpracujące ze sobą wyroby, stosowane razem lub kolejno, tworzące zabezpieczenie powierzchniowe.

Zabezpieczenie powierzchniowe - system ochronny zwiększający odporność konstrukcji na oddziaływanie środowisk agresywnych, przez ograniczenie lub całkowitą eliminacje dostępu środowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obecnie obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze STWiORB oraz zaleceniami Zamawiającego.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Akceptowanie użytych materiałów.

Zamawiający jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. Wykonawca jest obowiązany przedstawić świadectwa dopuszczające zastosowanie zaproponowanych materiałów do stosowania w obiektach mostowych, świadectwa ich jakości (atesty), dokumenty potwierdzające kolor RAL oraz udokumentować źródła zakupu tych materiałów.

2.2.	Zastosowane materiały.

Do wykonania robót objętych niniejszą STWiORB, należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiałów budowlanych oraz informację                 o wyrobie ze znakiem budowlanym.

Ostateczny dobór rodzaju zastosowanych materiałów zależy od stanu i rodzaju istniejących powłok ochronnych elementów betonowych, w tym: rodzaju i stanu powłok malarskich podlegających naprawie, agresywności środowiska i narażeń korozyjnych występujących                    na zabezpieczanych elementach obiektów oraz warunków technologicznych występujących                na danym obiekcie (takich, jak możliwości i warunki przygotowania podłoża, warunki atmosferyczne, warunki ochrony środowiska itp.).

2.3.	Składowanie materiałów.

Materiały należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez producenta lecz nie niższej, niż 5°C                        nie wyższej, niż 40°C.  Dopuszczalny czas składowania zgodnie z instrukcją producenta.

3.	SPRZĘT

Do wykonania robót objętych niniejszą STWiORB należy stosować specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta preparatów oraz sprzęt ogólnobudowlany, w tym:

-  spalinowe lub elektryczne urządzenie do mycia wodą pod ciśnieniem,

-  kompresory powietrzne,

-  wolnoobrotowe mieszadła,

-  szlifierki kątowe,

-  wałki malarskie i pędzle,

-  rusztowania i podesty lub podnośniki,

- sprzęt pomiarowy (m.in. termometr do mierzenia temperatury powietrza i temperatury powierzchni, wilgotnościomierz powietrza).

Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Zamawiający może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.

4.	TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Sposób transportu materiałów lub wyrobów nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń.

Materiały chemiczne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów.

5.	TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

5.1.	Wymagania ogólne.

Całość przebiegu procesów technologicznych wbudowania materiałów powłokowych, musi ściśle odpowiadać wymaganiom producentów materiałów stosowanych do konserwacji, podanym         w Kartach Technicznych.

Każdorazowo przed zastosowaniem materiałów należy sprawdzić przyczepność pomiędzy istniejącym zabezpieczeniem powierzchniowym, a nową warstwą ochronną. W przypadku stosowania różnych rodzajów materiałów np. szpachlówki i powłoki ochronnej, zalecane jest stosowanie systemów materiałowych jednego producenta.

Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki powinna zawierać się w granicach określonych w kartach opisowych i na opakowaniach danego materiału.

5.2.	Ocena stanu istniejących zabezpieczeń powierzchniowych.

Ocenę zniszczenia zabezpieczeń powierzchniowych, należy przeprowadzić po oczyszczeniu powłoki, wodą pod ciśnieniem, z wszelkich zanieczyszczeń.

5.3.   Przygotowanie powierzchni betonu.

Podczas czyszczenia fragmentów powierzchni, które są przewidziane do renowacji, niedopuszczalne jest trwałe lub znaczące uszkodzenie pozostawionej powłoki otaczającej te fragmenty powierzchni.

Oczyszczone miejsca powinny mieć linie regularne, równoległe i prostopadłe do krawędzi zabezpieczanych elementów. Pozostająca na podłożu nieuszkodzona powłoka malarska, powinna być trwałą i przydatną częścią nowej powłoki ochronnej.

W zakres przygotowania podłoża wchodzą m.in. następujące prace:

-   usunięcie pozostałości zniszczonych złuszczających się powłok ochronnych,

-   usunięcie, roślinności, porostów, osadów, wykwitów,

- usunięcie (odtłuszczenie) wszelkich szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem.

Podłoże betonowe, na którym wykonywana będzie powłoka ochronna, powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, wykwitów soli, piasku, pyłów, olejów, tłuszczów, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność.

Jeżeli producent nie podaje inaczej, to ochronę powierzchniową należy wykonywać na suchym podłożu - beton w stanie powierzchniowo suchym, bez widocznych śladów wilgoci.

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie naruszą materiału konstrukcyjnego.

Przygotowując podłoże betonowe do malowania, zleca się:

-  usunięcie wszelkich odłamków betonu i pozostałości starej farby,

-  odpylenie zabezpieczanej powierzchni sprężonym powietrzem,

-  ostateczne oczyszczenie betonu wodą pod ciśnieniem.

5.4.	Nakładanie farby ochronnej.

Materiał powłokowy powinien być dostarczany na budowę jako gotowy do użycia                        (po ewentualnym dokładnym wymieszaniu).

Przy nakładaniu pierwszej warstwy, za zgodą producenta, materiał można rozcieńczyć, dodając odpowiedniego rozpuszczalnika. Materiał malarski należy nakładać pędzlem lub wałkiem.

Odstęp między poszczególnymi warstwami - zgodnie z wymaganiami producenta.

Miejsca napraw należy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyżowo, bez przerw i zacieków. Należy dążyć do otrzymania powłoki o możliwie jednakowej grubości na całej malowanej powierzchni.

Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to:

-  nie należy wykonywać robót malarskich na powierzchniach o temperaturze niższej,                niż 8°C,

- temperatura powierzchni zabezpieczanej musi być wyższa o minimum 3°C od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza,

-  wilgotność względna nie może przekraczać 80%,

- nie należy malować powierzchni konstrukcji betonowych ogrzanych do temperatury    powyżej 40°C,

-  niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody – silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie.

5.5.	Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska.

Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach technicznych poszczególnych materiałów.

Na okres robót strefa obiektu, w której realizowane są roboty malarskie, powinna zostać odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie groziło robotnikom, żadne niebezpieczeństwo związane                  z pracą na wysokości.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego, przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót.

W całym okresie wykonywania zabezpieczeń należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ppoż. i BHP.

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na drodze przy korpusie konstrukcji, należy do Wykonawcy.

Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania system tworzący zabezpieczenie powierzchniowe elementów betonowych.

Kontrolę jakości używanych materiałów i wyrobów przeprowadza Zamawiający poprzez sprawdzenie atestów i na podstawie oceny wizualnej.

Kontroli podlegają:

-  stan powłok malarskich,

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1m2 [metr kwadratowy] poddanej konserwacji powłoki ochronnej elementów betonowych na powierzchni przepustów wraz z naprawą ubytków i wykruszeń betonu  za pomocą zaprawy PCC/SPCC lub PC.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej.

Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie oględzin, i w przypadku wątpliwości na podstawie wyników badań sprawdzających. Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą STWiORB po ich całkowitym zakończeniu w zakresie zgodnym z zapisami opisu przedmiotu zamówienia.

Podstawą odbioru jest pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego zakończenia wszystkich robót związanych z konserwacją powłoki ochronnej elementów betonowych przepustów.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje roboty związane z konserwacją powłoki ochronnej elementów betonowych na 1m2 powierzchni konstrukcji, w tym:

-  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-  zabezpieczenie robót,

-  dostarczenie materiałów i sprzętu na teren prowadzenia robót,

-  przygotowanie podłoża pod malowanie,

-  zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich

-  wykonanie powłok malarskich,

-  wykonanie naprawy zgodnie ze STWiORB i ewentualnymi poleceniami Zamawiającego,

-  wykonanie powłok malarskich,

-  zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

-  usunięcie i opłaty za składowanie bądź utylizację odpadów,

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanych przez Wykonawcę, robót podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji                 i objętych niniejszą STWiORB.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy.

PN-88/B-01807      	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

PN-92/B-01814      	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności

powłok ochronnych.

PN-86/B-06712      	Kruszywa mineralne do betonu. Dotyczy piasku do

piaskowania konstrukcji

PN-ISO 2859-2:1996   Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną.

Plany badań na  podstawie jakości granicznej (LQ)

stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

PN-85/B-04500	     	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-88/B-32250     	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.