GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE

M-20.02.21 
v01

USZCZELNIENIE STYKU NAWIERZCHNI Z DYLATACJĄ

(dokument wzorcowy)

Olsztyn

Marzec 2025

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

- Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uszczelnieniem styku nawierzchni 
z dylatacją w ramach realizacji inwestycji: Nazwa zadania „…”  - (przytoczyć, uzupełnić).

1.2. Zakres stosowania SST

## Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie.

1.3. Informacje ogólne o terenie budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania uszczelnienia styków nawierzchni z elementami urządzenia dylatacyjnego.

Prace, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uszczelnienia:

- styku nawierzchni z profilem stalowym dylatacji,

- styku  nawierzchni z bitumicznym przykryciem dylatacyjnym,

- styku nawierzchni z krawężnikiem,

- styku nawierzchni z belką podporęczową,

- styku chodnika z krawężnikiem,

- styku chodnika z kątownikiem stalowym,

- styków między elementami krawężnika mostowego,

- styku nawierzchni z ramkami wpustów z rozbiórką starego uszczelnienia,

- zalanie szczelin w nawierzchni i chodnikach.

1.4. Określenia podstawowe

Przerwa dylatacyjna – szczelina wykonana celowo w obiekcie mostowym, która umożliwia kompensowanie odkształceń elementów konstrukcyjnych wywołanych zmianami: temperatury, działaniem obciążeń ruchomych, procesami reologicznymi elementów konstrukcyjnych obiektu, sprężeniem ustroju itp.

Urządzenie dylatacyjne – konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umożliwiająca swobodne odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych.

Urządzenie dylatacyjne – urządzenie wbudowane w strefie szczeliny dylatacyjnej, umożliwiające swobodne przemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej oraz niezakłócony ruch pojazdów lub osób przez tę przerwę w konstrukcji.

Palczaste urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, w którym z jednej lub dwóch stron szczeliny dylatacyjnej są zamocowane wsporniki przekrywające szczelinę dylatacyjną po których odbywa się ruch pojazdu.

Temperatura montażu – temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas montażu obiektu mostowego lub jego elementów, np. urządzenia dylatacyjnego.

Przemieszczenie nominalne – maksymalny zakres zmiany położenia względem siebie skrajnych elementów urządzenia dylatacyjnego, który zapewnia mu optymalne warunki eksploatacji i eksploatacji i zakładana trwałość.

Blokowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, zbudowane z bloków 
z twardej gumy wzmocnionych elementami metalowymi. Przemieszczenia krawędzi przęseł mostu kompensowane są przez odkształcenia postaciowe bloków gumy umieszczonej pomiędzy blachami metalowymi.

Koryto pod dylatację – przestrzeń wycięta w nawierzchni symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej, o szerokości uzależnionej od przemieszczenia przenoszonego przez urządzenie dylatacyjne.

Stabilizator – blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozją lub ze stali nierdzewnej, zamykająca szczelinę dylatacyjną od góry i podtrzymująca szkielet urządzenia dylatacyjnego.

Masa zalewowa – elastyczna masa bazująca na substancjach asfaltowych, stanowiąca lepiszcze wypełnienia.

Primer – substancja spełniająca rolę środka gruntującego

Gąbczasta wkładka neoprenowa lub poliuretanowa – wkładka umieszczona 
w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczająca przed wypływem gorącej masy zalewowej 
z koryta.

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne – odmiana przykrycia dylatacyjnego wykonana 
ze specjalnie zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, w którym mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona jest na metalowej blasze przykrywającej szczelinę dylatacyjną.

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Należy stosować materiały spełniające wymagania: PN-EN 14188-1; PN-EN 14188-2; 
PN-EN 14188-3.

2.2. Uszczelnienie styków

Uszczelnienie styków między: nawierzchnią a profilem stalowym dylatacji, nawierzchnią 
a bitumicznym przykryciem dylatacyjnym,  nawierzchnią a krawężnikiem, nawierzchnią 
a  belką podporęczową i między elementami krawężnika, styku chodnika z kątownikiem stalowym, styku chodnika z krawężnikiem  oraz zalanie szczelin w nawierzchni i chodnikach należy wykonać materiałem bitumicznym (zalewą drogową) o właściwościach plastyczno-elastycznych odpornym na sole odladzające oraz zanieczyszczenia atmosferyczne i powinien charakteryzować się dobrą przyczepnością do różnych podłoży. Materiał ten musi posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta.

2.3. Uszczelnienie nawierzchni

Uszczelnienie nawierzchni przy ramkach wpustów żeliwnych mostowych należy wykonać masą z asfaltu lanego. Asfalt lany należy przygotować zgodnie z SST M-20.01.14 v01.

2.4. Przyczepność zalewy drogowej

Celem zapewnienia zwiększenia przyczepności masy zalewowej do materiału konstrukcji 
i nawierzchni z wypełnieniem, krawężników i profilu stalowego dylatacji, należy 
zastosować środek gruntujący zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego
/Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Prace mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.

4. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonywanie robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

- Wszelkie roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący brak uszkodzeń elementów.

- Wykonawca przystąpi do wykonania prac na zlecenie wystawione przez  Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń wynikłych 
w związku z realizacją zleconych prac obciąża Wykonawcę.

5.2. Warunki atmosferyczne

Wypełnienia bitumiczne z masy spoinowej można wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 0oC w dni bezdeszczowe.

Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temperaturze do -5oC pod warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywaniu temperatur masy zalewowej 
i kruszywa w górnym dopuszczalnym zakresie oraz przy osłonięciu miejsca robót namiotami z brezentu impregnowanego.

- 5.3. Oznakowanie danego odcinka prac

- Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym prowadzone są prace od chwili 
ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Oznakowanie odcinka robót na drodze należy wykonać na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 
z późn. zm.). Pozostałe wymagania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 5.4. Wykonanie korytka poprzecznego

- Korytko poprzeczne przy dylatacji i podłużne przy krawężniku należy wykonać mechaniczne przez wycięcie i wykucie nawierzchni. Przygotowane korytko powinno mieć przekrój 4cmx3cm. Należy je osuszyć i oczyścić z luźnych fragmentów MMA przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Dno i ścianki korytka należy posmarować cienką warstwą środka gruntującego. Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170÷190°C 
i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Następnie gorącą masą należy wypełnić korytka (styki między: nawierzchnią a profilem stalowym dylatacji lub bitumicznym przykryciem dylatacyjnym, nawierzchnią i krawężnikiem, nawierzchnią i belką podporęczową; na styku: chodnika z kątownikiem stalowym, chodnika z krawężnikiem, między elementami krawężnika oraz szczeliny w nawierzchni i chodnikach). Niedopuszczalne są zaniżenia masy zalewowej w stosunku do płaszczyzny nawierzchni.

- 5.5. Usunięcie uszczelnienia nawierzchni

- Usunięcie starego uszczelnienia nawierzchni przy ramkach wpustów żeliwnych i wypełnienie oczyszczonych styków gorącym asfaltem lanym.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 
i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE 
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić warunki atmosferyczne w odniesieniu do wymagań SST.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi Zamawiającego/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót obejmuje:

- kontrolę prawidłowości wykonania korytek i ich przygotowania do wypełnienia masą,

- kontrolę wypełnienia korytek i styków między krawężnikami zalewą drogową.

Nie dopuszcza się:

- nierówności powierzchni masy wypełnienia,

- zaniżeń w stosunku do płaszczyzny nawierzchni,

- pęcherzy w zalewie drogowej.

7. Obmiar robót

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego uszczelnienia styku 
nawierzchni z: profilem stalowym dylatacji, bitumicznym przykryciem dylatacyjnym, krawężnikiem i belką podporęczową.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, głębokość) oraz jego stan techniczny. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia powinna być równoległa do powierzchni nawierzchni i znajdować się ponad nią od 0÷3 mm.

9. Podstawa płatności

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena uszczelnienia 1 mb styku nawierzchni z dylatacją obejmuje wszelkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem prac określonych niniejszą SST, co do zasady 
będą to:

- wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

- oznakowanie prac,

- koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac,

- koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przygotowanie podłoża, zagruntowanie,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub zużytych materiałów poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie 
z obecnie obowiązującymi przepisami,

- wykonanie prac zgodnie z technologią prac opisaną w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiarów i/lub badań laboratoryjnych,

- uporządkowanie terenu prac,

- wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco.

- PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

- PN-EN 14188-3 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec wkładek uszczelniających

10.2. Normy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.),