GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-07.01.01

v01

OZNAKOWANIE POZIOME

2026

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| v01 ……...2022 | Utworzenie dokumentu |
|  | Aktualizacja |

Opracowano

w Departamencie Technologii Budowy Dróg GDDKiA

we współpracy

z Laboratoriami Drogowymi GDDKiA

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	5

1.1.	Nazwa zadania	5

1.2.	Przedmiot STWiORB	5

1.3.	Zakres stosowania STWiORB	5

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy	5

1.5.	Określenia podstawowe	5

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót	8

2.	MATERIAŁY	8

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	8

2.2.	Wymagania podstawowe dotyczące materiałów	10

2.3.	Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość	12

2.4.	Materiały do oznakowania grubowarstwowego	12

2.5.	Materiały do oznakowania cienkowarstwowego	15

2.6.	Materiały do oznakowania prefabrykowanego	17

2.7.	Kulki szklane	18

2.8.	Kulki ceramiczne	20

2.9.	Materiał uszorstniający oznakowanie	20

2.10.	Punktowe elementy odblaskowe (PEO)	21

2.11.	Przechowywanie i składowanie materiałów	23

2.12.	Oznakowanie opakowań	24

3.	SPRZĘT	24

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	24

3.2.	Sprzęt stosowany do wykonywania robót	24

4.	TRANSPORT	25

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	25

4.2.	Transport - wymagania pozostałe	25

5.	WYKONANIE ROBÓT	26

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót	26

5.2.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	26

5.3.	Warunki atmosferyczne	26

5.4.	Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania	28

5.5.	Jednorodność nawierzchni znakowanej	28

5.6.	Przedznakowanie (trasowanie)	28

5.7.	Odcinek próbny	29

5.8.	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego	30

5.9.	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	31

5.10.	Wykonanie oznakowania poziomego materiałami prefabrykowanymi	32

5.11.	Wykonanie znakowania punktowymi elementami odblaskowymi	32

5.12.	Wykonanie oznakowania tymczasowego	33

5.13.	Usuwanie oznakowania poziomego	33

5.14.	Odnowa funkcjonującego oznakowania poziomego	33

5.15.	Naprawa wadliwie wykonanego nowego oznakowania	36

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	36

6.1	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	36

6.2	Badania i pomiary Wykonawcy	36

6.3	Badania i pomiary kontrolne	37

6.4	Badania i pomiary kontrolne dodatkowe	37

6.5	Badania i pomiary arbitrażowe	37

6.6	Badania przed przystąpieniem do robót	37

6.7	Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania	38

6.8	Badania odbiorcze wykonania oznakowania poziomego	38

6.9	Częstotliwość wykonywania badań	39

6.10	Wymagania dla wykonanego oznakowania	40

6.11	Zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego	48

6.12	Tolerancje wymiarów oznakowania	52

6.13	Kontrola wykonania znakowania z punktowych elementów odblaskowych	53

7	OBMIAR ROBÓT	54

7.1	Ogólne zasady obmiaru robót	54

7.2	Jednostka Obmiarowa	54

8	ODBIÓR ROBÓT	54

8.1	Ogólne zasady odbioru robót	54

8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	54

8.3	Odbiór ostateczny	54

8.4	Odbiór pogwarancyjny	55

9	PODSTAWA PŁATNOŚCI	55

9.1	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	55

9.2	Cena jednostki obmiarowej	55

10	PRZEPISY ZWIĄZANE	56

10.1	Normy	56

10.2	Inne dokumenty	57

# WSTĘP

## Nazwa zadania

„Modernizacja dwóch Miejsc do Kontroli i Ważenia Pojazdów zlokalizowanych przy S7k, na terenie MOP Szewce Wschód (km 17+400) oraz MOP Szewce Zachód (km 17+500)”.

## Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oznakowaniem poziomym dróg.

## Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na drogach krajowych.

## Informacje ogólne o terenie budowy

Miejsca do Kontroli i Ważenia Pojazdów (MKiWP) objęte zadaniem:

- S7k, MOP Szewce Wschód, km 17+400, kierunek Warszawa,

- S7k, MOP Szewce Zachód, km 17+500, kierunek Kraków.

## Określenia podstawowe

Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni drogi 
w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako : – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, - podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.

Strzałki – występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku jazdy z pasa, na którym się znajdują pojazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują pojazdy.

Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.

Znaki uzupełniające – znaki uzupełniające – znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.

Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia 
lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.

Materiały do znakowania cienkowarstwowego – materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane na mokro warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.

Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm. Dopuszcza się stosowanie na liniach krawędziowych wygarbień o szerokości od 4 do 10 cm i całkowitej wysokości do 8 mm umieszczanych w regularnych odstępach do 25 cm.

Materiały prefabrykowane – materiały, które łączy się z powierzchnią drogi 
przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania, odblaskowe taśmy prefabrykowane oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Oznakowanie stałe – oznakowanie przeznaczone dla stałej organizacji ruchu, tylko barwy białej; inne barwy służą do oznakowania np. przejazdów dla rowerzystów (czerwone), powierzchni stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych (niebieskie), stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem (zielona), symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.

Tymczasowe oznakowanie – oznakowanie z materiału barwy żółtej, o pełnym wypełnieniu, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.

Trwałe oznakowanie drogowe – oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi odpowiednio:

- co najmniej 36 miesięcy – w przypadku zastosowania oznakowania grubowarstwowego z mas termoplastycznych i mas chemoutwardzalnych,

- co najmniej 48 miesięcy – w przypadku zastosowania odblaskowych taśm prefabrykowanych,

- co najmniej 12 miesięcy – w przypadku stosowania oznakowania cienkowarstwowego.

Punktowe elementy odblaskowe – urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości i wysokości oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające na nie oświetlenie zewnętrzne w celu ostrzegania, prowadzenia i  informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać 
się z  jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno 
lub dwukierunkowa, może się zginać lub nie. Element ten może być typu stałego 
(P) lub tymczasowego (T).

Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, lub do mieszania w masach termoplastycznych i  chemoutwardzalnych, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy poprzez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów grubowarstwowych.

Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia właściwości przeciwpoślizgowych oznakowania, stosowane same lub w mieszaninie z kulkami szklanym.

Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia/stygnięcia i  nie upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania wykonane od 14 do 30 dnia po jego aplikacji.

Dla elementów oznakowania, po których następuje częste przejeżdżanie kół samochodowych, takich jak przejścia dla pieszych, skrzyżowania, ronda, oznakowanie nowe to oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 14 dni 
od wykonania oznakowania i pomiary właściwości takiego oznakowania należy wykonywać od 7 do 14 dnia po jego aplikacji.

Oznakowanie profilowe – oznakowanie grubowarstwowe o działaniu akustycznym i  wibracyjnym wykonane z mas termoplastycznych lub mas chemoutwardzalnych, dzięki nadaniu oznakowaniu odpowiedniego profilu możliwy jest do uzyskania efekt akustyczny i  wibracyjny podczas najeżdżania pojazdów na to oznakowanie.

Oznakowanie pomocnicze (przedznakowanie/trasowanie) – oznakowanie nietrwałe wykonane przy użyciu rozcieńczonej farby, kredy lub w inny sposób o funkcji kierującej właściwym poziomym oznakowaniem dróg.

Oznakowanie gładkie – oznakowanie znakami o pełnym jednolitym wypełnieniu powierzchni znaku .

Oznakowanie strukturalne – oznakowanie w formie struktur w kształcie kropek, łezek lub nieregularnych kształtów, co daje możliwość uzyskania efektu akustycznego podczas najeżdżania pojazdów na oznakowanie przy wyborze odpowiedniego typu struktury. 
Dla tego typu oznakowania: kropki, łezki, itp. minimalne pokrycie powinno wynosić 75% powierzchni znakowanej. Natomiast przy mniejszym pokryciu oznakowanie to należy wykonać na ciągłym podkładzie.

Oznakowanie prefabrykowane – zaaplikowany wyrób lub system poziomego oznakowania drogi wytworzony u producenta w postaci arkuszy lub zrolowany, który aplikuje się na nawierzchni przez naklejanie, wprasowanie, wtapianie lub przez kombinację tych metod, o wypełnieniu pełnym.

Współczynnik odblasku RL – parametr określający widoczność znaku poziomego w nocy. Badanie tej właściwości wykonywane jest za pomocą retroreflektometru zgodnie z  obowiązującą normą PN-EN 1436.

Współczynnik luminancji w świetle rozporoszonym Qd – parametr określający widoczność znaku poziomego w dzień. Badany jest za pomocą reflektometru 
lub spektrofotometru zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1436.

Współczynnik luminancji β oraz współrzędne chromatyczności x, y – parametry określające widoczność oznakowania w dzień oraz barwę. Badania dla suchych oznakowań poziomych dróg należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 1436.

Wskaźnik szorstkości SRT – parametr określający odporność na poślizg, mierzony oporem tarcia gumowej stopki (ślizgacz 57) po tej powierzchni, przy małej prędkości. Pomiar wskaźnika szorstkości wykonywany jest przy użyciu wahadła angielskiego. Badania wykonuje się zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 1436. Dopuszcza się inne metody pomiarowe, pod warunkiem, że mają korelację z wyżej wymienioną metodą.

Trwałość znaku poziomego – zdolność do utrzymania minimalnych wymaganych parametrów użytkowych i funkcjonalnych przez deklarowany czas.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi na dzień wydania STWiORB oraz z definicjami podanymi 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – Załącznik nr 2 
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dalej: załącznik nr 2 
do rozporządzenia.

Materiały te nie powinny również zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i  powodujących skażenie środowiska. Jeśli jednak zawierają takie substancje, to należy zastosować się do zapisów zawartych w karcie charakterystyki wyrobu i ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały stosowane do oznakowania poziomego muszą zostać przebadane na krajowym odcinku drogowym zgodnym z PN-EN 1824.

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na polski rynek regulowane jest 
przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG., dalej: CPR, Rozporządzenie nr 305/2011. Zmiany w krajowych przepisach, wynikające z wejścia w życie CPR, zostały zapisane w:

- ustawie z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności,

- ustawie z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 
ustawy – Prawo budowalne, ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy i systemie oceny zgodności.

Dla wyrobów budowlanych, w tym materiałów do poziomego oznakowania dróg, objętych normą zharmonizowaną lub jeśli są one zgodne z wydaną dla nich europejską oceną 
(np. kulki szklane, prefabrykowane elementy, punktowe elementy odblaskowe itp.), producent może sporządzić deklarację właściwości użytkowych, oznakować wyrób 
znakiem CE i wprowadzić wyrób do obrotu. Materiały (np. masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, farby itp.), na które uzyskano krajową ocenę techniczną (KOT) i krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, a następnie wystawiono krajową deklarację właściwości użytkowych, mogą być oznakowane znakiem budowlanym i wprowadzone 
do obrotu.

Aprobaty techniczne, które zostały wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia, nie mogą być zmieniane, lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Dla tej sytuacji do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza krajowa deklaracja stałości właściwości użytkowych.

Wyroby, dla których wydano krajową ocenę techniczną (KOT) po 1.01.2017 r., która zastąpiła aprobatę techniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) i dokonano oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, powinny posiadać wystawioną przez producenta krajową deklarację właściwości użytkowych.

Sposoby wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych są następujące:

A.	Wyrób budowlany, objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną EOT (europejskie aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 lipca 2013 r. mogą być wykorzystywane jako EOT), może być wprowadzany do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011. Dokumentem systemu ustanowionego przez CPR jest deklaracja właściwości użytkowych. Oznakowanie CE, umieszczane na wyrobie po wydaniu deklaracji właściwości użytkowych, oznacza, że producent bierze odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi i za zgodność z wymaganiami CPR.

B.	Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

C.	Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku, przekazuje się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób stwarza podczas stosowania i  użytkowania.

Oznakowanie znakiem budowlanym można umieszczać na wyrobie budowalnym, 
dla którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Kopia krajowej deklaracji właściwości użytkowych powinna zostać dostarczona lub udostępniona w wersji papierowej 
lub elektronicznej Zamawiającemu z każdym wyrobem udostępnianym na polskim rynku. Z krajową deklaracją właściwości użytkowych należy dostarczyć lub udostępnić kartę charakterystyki wyrobu lub informacji o zawartości substancji niebezpiecznych.

Dla wyrobu budowlanego:

- nieobjętego zakresem przedmiotowej Polskiej Normy wyrobu,

albo

- jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowalnego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa,

albo

- jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu 
do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego, wydaje 
się krajową ocenę techniczną.

Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie żółtej.

Każdy materiał zaproponowany przez Wykonawcę do stosowania dla wykonania poziomego oznakowania dróg musi posiadać dokumenty z nim związane w języku polskim.

Materiały nieposiadające ważnych dokumentów wymienionych powyżej nie będą dopuszczane do wbudowania.

Dla wyrobów nie objętych normą zharmonizowaną dopuszcza się jedynie wyroby, których właściwości użytkowe zostały potwierdzone na krajowym odcinku doświadczalnym.

## Wymagania podstawowe dotyczące materiałów

Materiałom do poziomego oznakowania dróg i tworzonym przez nie powłokom stawiane 
są wymagania odnośnie właściwości fizycznych i chemicznych, zapewniające prawidłową aplikację na nawierzchni drogi. W tablicy 1 zawarto podstawowe wymagania dotyczące materiałów do poziomego oznakowania dróg.

W tablicy 1, aby m.in. nie ograniczać możliwości rozwoju wyrobów podane są tylko podstawowe parametry fizyczne i chemiczne, które mogą wpływać na zapewnienie wymagania bezpieczeństwa stosowania oraz zapewnienie uzyskania parametrów użytkowych. Szczegółowe właściwości fizyczne i chemiczne (parametry identyfikacyjne wyrobu) poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania dróg określają Krajowe Oceny Techniczne (KOT) lub Aprobaty Techniczne (AT). Parametry identyfikacyjne wyrobu pozwalają zweryfikować niezmienność składu wyrobu stosowanego w konkretnym przypadku, dla którego zostały określone właściwości użytkowe.

Tablica 1. Wymagania dla materiałów do poziomych oznakowań dróg.

| LP. | WŁAŚCIWOŚĆ | JEDNOSTKI | WYMAGANIE | METODA BADANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zawartość rozpuszczalników w farbach rozpuszczalnikowych lub wody w farbach wodorozcieńczalnych | % (m/m) | ≤ 25 | PN-EN ISO 3251 |
|  | Zawartość węglowodorów aromatycznych (toluen, ksylen, benzen) w farbach rozpuszczalnikowych | % (m/m) | ≤ 8 | PN-EN 12802 |
|  | Czas schnięcia warstwy o grubości 400 µm (bez śladów na powłoce) w temperaturze 23°C±2°C | minuta | ≤ 60 | ASTM D711 |
|  | Czas utwardzenia warstwy o grubości 3000 µm (bez śladów na powłoce) w temperaturze 23°C±2°C | minuta | ≤ 45 | ASTM D711 |
|  | Współczynnik luminancji β dla mas chemoutwardzalnych, farb rozpuszczalnikowych i farb wodorozcieńczalnych: - barwa biała (klasa LF6) - barwa żółta (klasa LF2) - barwa czerwona - barwa niebieska - barwa zielona - barwa czarna | - | ≥ 0,80 ≥ 0,50 ≥ 0,10 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≤ 0,05 | PN-EN 1436 |
|  | Współczynnik luminancji β dla mas termoplastycznych: - barwa biała (klasa LF4) | - | ≥ 0,70 | PN-EN 1436 |
|  | Współczynnik luminancji β dla materiałów prefabrykowanych: - barwa biała (klasa B5 wg PN-EN 1436) - barwa żółta (klasa B3 wg PN-EN 1436) | - | 0,60 0,40 | PN-EN 1436 |
|  | Współrzędne chromatyczności x, y | - | wg tablicy 2 i rysunku 1 | PN-EN 1436 |

Tablica 2. Punkty narożne obszarów chromatyczności dla oznakowań poziomych dróg.

| Punkt narożny nr |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznakowanie białe | x | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 |
|  | y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |
| Oznakowanie żółte, klasa Y1 | x | 0,443 | 0,545 | 0,465 | 0,389 |
|  | y | 0,399 | 0,455 | 0,535 | 0,431 |
| Oznakowanie żółte, klasa Y2 | x | 0,494 | 0,545 | 0,465 | 0,427 |
|  | y | 0,427 | 0,455 | 0,535 | 0,483 |
| Oznakowanie czerwone | x | 0,690 | 0,530 | 0,495 | 0,655 |
|  | y | 0,310 | 0,300 | 0,345 | 0,345 |
| Oznakowanie niebieskie | x | 0,078 | 0,200 | 0,240 | 0,137 |
|  | y | 0,171 | 0,255 | 0,210 | 0,038 |
| Oznakowanie zielone | x | 0,008 | 0,249 | 0,176 | 0,026 |
|  | y | 0,703 | 0,408 | 0,360 | 0,398 |

Rysunek 1. Współrzędne chromatyczności x, y

## Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera lub Zamawiającego co, do jakości, w celu stwierdzenia 
czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, krajowej ocenie technicznej lub zharmonizowanej normie. Badania te Wykonawca zleci akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

## Materiały do oznakowania grubowarstwowego

Jako materiały do znakowania grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalne stosowane na zimno lub masy termoplastyczne umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,90 mm do 5 mm.

Podstawowymi składnikami mas są żywice termoplastyczne lub chemoutwardzalne, wypełniacze (drobno i gruboziarniste), kulki szklane, pigmenty (biel tytanowa i substancje pomocnicze. W procesie produkcji mas termoplastycznych i mas chemoutwardzalnych dodawane są w zmiennej ilości kulki szklane do mieszania, co ma zapewnić trwałość odblaskowości wykonanego przy ich użyciu oznakowania poziomego przez cały okres użytkowania. Zasada ta została potwierdzona głównie w przypadku mas termoplastycznych. Typowa zawartość kulek szklanych do mieszania w masach termoplastycznych mieści się w przedziale od 15 % (m/m) do 40 % (m/m) i w odpowiedniej ilości w masach chemoutwardzalnych. Początkowe parametry odblaskowości oznakowania zależą od rodzaju zastosowanych kulek szklanych do posypu i są zapewnione przez okres użytkowania zależny od obciążenia ruchem drogowym (do momentu spadnięcia kulek z oznakowania). Naturalne zużycie oznakowania spowodowane obciążeniem ruchem drogowym powoduje stopniowe odsłanianie kulek szklanych do mieszania, aż zostanie uzyskany oczekiwany poziom odblaskowości dla danego wyrobu. Od tego momentu poziom odblaskowości zależy od zastosowanego wyrobu, a nie od jakości aplikacji. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu-, trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi 
na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania grubowarstwowego 2% (m/m),

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny 
dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny 
(np. toluen, ksylen w ilości większej niż 8%). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Właściwości materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych elementów określa Aprobata Techniczna lub Krajowa Ocena Techniczna.

W tablicy 3 zawarto wymagane właściwości dla mas termoplastycznych do poziomego oznakowania dróg, a w tablicy 4 dla mas chemoutwardzalnych.

Tablica 3. Wymagane właściwości dla mas termoplastycznych do poziomego oznakowania dróg.

| Lp. | Właściwość | Jednostki | Wymaganie | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MASY TERMOPLASTYCZNE |  |  |  |  |
|  | Czas utwardzenia warstwy o grubości 3000 µm (bez śladów na powłoce) w temperaturze 23°C ± 2°C | minuta | ≤ 60 | ASTM D711 |
|  | Współczynnik luminancji β: - barwa biała (klasa LF4) - barwa żółta (klasa LF2) - barwa czerwona - barwa niebieska - barwa zielona - barwa czarna | - | - ≥ 0,70 - ≥ 0,40 - ≥ 0,10 - ≥ 0,05 - ≥ 0,05 - ≤ 0,05 | PN-EN 1436 |
|  | Współrzędne chromatyczności x,y | - | wg rys. 1 i tabeli 2 | PN-EN 1436 |
|  | Starzenie się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego: - barwa biała i żółta | Δβ | ≤ 0,05 (klasa UV1) | PN-EN 1871 |
|  | Odporność na wodorotlenki metali alkalicznych | - | powłoka po badaniu nie powinna wykazywać oznak częściowego lub całkowitego uszkodzenia, uszorstnienia lub odbarwienia | PN-EN 1871 |
|  | Temperatura mięknienia | °C | ≥ 80 klasy od SP2 do SP4 | PN-EN 1871 |
|  | Penetracja stemplem w temp. 20°C | minuta | klasy od IN3 do IN5 | PN-EN 1871 |
|  | Udarność w temp. 0°C, 10 szt. | liczba próbek | ≥ 6 klasa CI | PN-EN 1871 |
|  | Stabilność termiczna: |  |  | PN-EN 1871 PN-EN 1436 |
|  | - Zmiana temperatury mięknienia | °C | ≤ ± 10 |  |
|  | - Penetracja stemplem w temp. 20°C | minuta | klasy od IN3 do IN5 |  |
|  | - Zmiana współczynnika luminancji β: - barwa biała i żółta | Δβ | 0,10 |  |
|  | - Współrzędne chromatyczności x,y | - | wg rys. 1 |  |

Tablica 4. Wymagane właściwości dla materiałów chemoutwardzalnych do poziomego oznakowania dróg

| Lp. | Właściwość | Jednostki | Wymaganie | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MASY CHEMOUTWARDZALNE |  |  |  |  |
|  | Czas urabialności po zmieszaniu z utwardzaczem | minuta | od 5 do 20 | ONR 22441 |
|  | Czas utwardzenia warstwy o grubości 3000 µm (bez śladów na powłoce) w temperaturze 23°C ± 2°C | minuta | ≤ 60 | ASTM D711 |
|  | Współczynnik luminancji β: - barwa biała (klasa LF4) - barwa żółta (klasa LF2) - barwa czerwona - barwa niebieska - barwa zielona - barwa czarna | - | ≥ 0,70 ≥ 0,50 ≥ 0,10 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≤ 0,05 | PN-EN 1436 |
|  | Współrzędne chromatyczności x,y | - | wg rys 1. i tabeli 2 | PN-EN 1436 |
|  | Starzenie się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego: - barwa biała i żółta | Δβ | ≤ 0,05 (klasa UV1) | PN-EN 1871 |
|  | Odporność na wodorotlenki metali alkalicznych | - | powłoka po badaniu nie powinna wykazywać oznak częściowego lub całkowitego uszkodzenia, uszorstnienia lub odbarwienia | PN-EN 1871 |

## Materiały do oznakowania cienkowarstwowego

Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,30 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach 
jedno- lub wieloskładnikowych.

Podczas nakładania farb do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny 
(jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8% (m/m). Nie dopuszcza 
się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne lub Krajowa Ocena Techniczna.

W tablicy 5 zawarto wymagane właściwości dla farb rozpuszczalnikowych i wodnych 
do poziomego oznakowania dróg.

Tablica 5. Wymagane właściwości dla farb rozpuszczalnikowych i wodnych do poziomego oznakowania dróg

| Lp. | Właściwość | Jednostki | Wymaganie | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARBY |  |  |  |  |
| 1. | Zawartość rozpuszczalników organicznych w farbach rozpuszczalnikowych | % (m/m) | ≤ 25 | PN-EN ISO 3251 |
| 2. | Zawartość węglowodorów aromatycznych w farbach rozpuszczalnikowych (toluen)* | % (m/m) | ≤ 8 | PN-EN 12802 |
| 3. | Czas schnięcia warstwy o grubości 400 µm (bez śladów na powłoce) w temperaturze 23°C ± 2°C | minuta | ≤ 60 | ASTM D711 |
| 4. | Współczynnik luminancji β: - barwa biała (klasa LF6) - barwa żółta (klasa LF2) - barwa czerwona - barwa niebieska - barwa zielona - barwa czarna | - | ≥ 0,80 ≥ 0,50 ≥ 0,10 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≤ 0,05 | PN-EN 1436 |
| 5. | Współrzędne chromatyczności x,y | - | wg rys 1. i tabeli 2 | PN-EN 1436 |
| 6. | Starzenie się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego: - barwa biała i żółta | Δβ | ≤ 0,05 (klasa UV1) | PN-EN 1871 |
| 7. | Odporność na wodorotlenki metali alkalicznych | - | powłoka po badaniu nie powinna wykazywać oznak częściowego lub całkowitego uszkodzenia, uszorstnienia lub odbarwienia | PN-EN 1871 |

* nie dotyczy farb wodorozcieńczalnych

## Materiały do oznakowania prefabrykowanego

Materiałami prefabrykowanymi są masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania 
oraz naklejane taśmy do oznakowań trwałych (białe) i tymczasowych (żółte), pasy ostrzegawcze z wypustkami. Mogą być one przyklejane, wtapiane lub wbudowywane.

Masy termoplastyczne w arkuszach są m.in. produkowane w prostokątnych arkuszach do samodzielnego wycinania odpowiednich kształtów lub gotowych linii oznakowania, symboli, znaków i wyrazów. Prefabrykat po ułożeniu na swoim miejscu wymaga podgrzania palnikiem do temperatury 180°C ÷ 220°C, i po stopieniu łączy się z nawierzchnią.

Taśmy prefabrykowane samoprzylepne są wielowarstwowymi materiałami składającymi się z warstw polimerów, wypełniaczy, kulek szklanych i/lub ceramicznych, materiałów uszorstniających, wzmacniających oraz kleju. Na powierzchni taśma zawiera wtopione w warstwę odpornego na ścieranie polimeru kulki szklane i ceramiczne zapewniające dobrą widoczność oznakowania w nocy i wysoką szorstkość. Warstwa spodnia pokryta jest niewysychającym klejem, umożliwiającym przyklejenie przez docisk.

Do oznakowań stałych stosowane są białe taśmy gładkie i profilowane, a do oznakowań tymczasowych żółte taśmy gładkie, najlepiej wzmocnione siatką, ułatwiającą usuwanie oznakowania po zakończeniu robót. Stosowane są także taśmy barwy czarnej służące do zaklejania oznakowań stałych przy zmianie organizacji ruchu. Pasy ostrzegawcze z wypustkami przeznaczone są do ostrzegania osób niewidomych i słabo widzących w miejscach niebezpiecznych. Produkowane są na bazie różnych wyrobów prefabrykowanych tj.: taśm do poziomego oznakowania dróg, prefabrykatów termoplastycznych, taśm z innych tworzyw sztucznych. Wypustki są regularnie rozłożone na pasie w szachownicę z rozstawieniem co około 75 mm, są w formie kopuły o tym samym promieniu krzywizny, ich grubość wynosi od 3 mm do 4 mm, średnica podstawy 25 mm.

Taśmy prefabrykowane o stałej lub zróżnicowanej grubości (gładkie lub profilowe) powinny posiadać wzmocnioną warstwę wierzchnią, na której w zależności od rodzaju naniesione 
są kulki ceramiczne, kulki szklane i kruszywo przeciwpoślizgowe.

W tablicy 6 zawarto wymagane właściwości dla taśm odblaskowych (materiałów prefabrykowanych) do poziomego oznakowania dróg.

Tablica 6. Wymagane właściwości dla materiałów prefabrykowanych (taśm odblaskowych) do poziomego oznakowania dróg

| Lp. | Właściwość | Jednostki | Wymaganie | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Współczynnik luminancji β: - barwa biała (klasa B5 wg PN-EN 1436) - barwa żółta (klasa B3 wg PN-EN 1436) | - | 0,60 0,40 | PN-EN 1436 |
|  | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd: - barwa biała (klasa Q4 wg PN-EN 1436) - barwa żółta (klasa Q2 wg PN-EN 1436) | mcd/(m2lx) | 160 100 | PN-EN 1436 |
|  | Powierzchniowy współczynnik odblasku RL: - barwa biała (klasa R5 wg PN-EN 1436) - barwa żółta (klasa R4 wg PN-EN 1436) | mcd/(m2lx) | 300 200 | PN-EN 1436 |
|  | Wskaźnik szorstkości | SRT | ≥ 45 | PN-EN 13036-4 |
|  | Współrzędne chromatyczności x,y | - | wg rys 1 i tabeli 2 | PN-EN 1436 |
|  | Starzenie się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego: - barwa biała i żółta | Δβ | ≤ 0,05 (klasa UV1) | PN-EN 1871 |

## Kulki szklane

### Kulki do posypywania

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 
pod ciśnieniem na materiały do oznakowania zapewniają widzialność oznakowania w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Nowo wykonane oznakowanie jest nimi posypywane pod ciśnieniem 
lub grawitacyjnie.

Kulki szklane łącznie z farbą lub masą lub taśmą stanowią system oznakowania (zestaw) i są nierozłącznym składnikiem oznakowań odblaskowych.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy 
oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej 
i większej niż 1 mm. W obu przypadkach maksymalna zawartość ziaren i cząstek nie może być większa niż 3%. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub krajowej ocenie technicznej lub w krajowej deklaracji właściwości użytkowych

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.

Krągłość kulek powinna wynosić powyżej 80%.

Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423.

Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne lub w krajowe deklaracje właściwości użytkowych.

W tablicy 7 zestawiono wymagania stawiane kulkom szklanym do posypywania.

Tablica 7. Wymagane właściwości kulek szklanych do posypywania.

Metody badań według PN-EN 1423

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik załamania światła n (klasa A) | - | ≥ 1,50 |
| 2 | Odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapnia, siarczek sodowy | - | bez zmian na pow. brak ściemnienia |
| 3 | Zawartość kulek zdefektowanych o średnicy do 1 mm | % | ≤ 20 |
|  | Zawartość kulek zdefektowanych o średnicy powyżej 1 mm | % | ≤ 30 |
|  | Zawartość ziaren i cząstek obcych |  | ≤ 3 |
| 4 | Obróbka powierzchniowa | % | ≥ 80 |
| 5 | Uziarnienie: pozostaje na sicie - górnym granicznym - górnym nominalnym - pośrednim - dolnym nominalnym | % (m/m) | od 0 do 2 od 0 do 10 od N1 do N2* od 95 do 100 |
| 6 | Zawartość metali ciężkich: arsenu, ołowiu i antymonu (klasa 2) | ppm | 200 |

* kolejne sita pośrednie muszą spełniać warunek N2 - N1 ≤ 40% (m/m)

### Kulki do wyrobu mas

Materiał w postaci przezroczystej kulistej cząstki szklanej, stosowany w celu zapewnienia widzialności w nocy oznakowań poziomych w wyniku odbicia powrotnego wiązki światła padającej z pojazdu w kierunku kierowcy tego pojazdu. Kulki do mieszania dodaje 
się do mas termoplastycznych, chemoutwardzalnych.

W wyniku naturalnej degradacji UV a przede wszystkim ścierania się wierzchniej warstwy termoplastu pod wpływem przejazdów oponami pojawiają się na jego powierzchni „nowe’’ kulki szklane zawarte w masie termoplastycznej powodując sukcesywny wzrost odblaskowości oznakowania. Tym samym odblaskowość jest odnawialna.

Wymagane właściwości dla tych kulek należy przyjmować analogicznie jak w pkt. 2.7.1.

## Kulki ceramiczne

Mikrokrystaliczne kulki ceramiczne mogą być stosowane zamiast kulek szklanych. 
Są one bardziej wytrzymałe na deformacje i odporne na zgniecenie od kulek szklanych. 
Ich twardość jest o 50% większa od kulek szklanych. Materiał ceramiczny nie odkształca się i pozostaje w oznakowaniu.

Są one w postaci kulistych cząstek lub konglomeratu polimerów, krzemionki i kulek szklanych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy 
przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki ceramiczne mogą być zatopione lub rozmieszczone w materiałach do oznakowania grubowarstwowego i stanowić jeden ze składników tego oznakowania (np.: w materiałach prefabrykowanych). Kulki ceramiczne powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,90, wykazywać dużą odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy.

## Materiał uszorstniający oznakowanie

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w STWiORB. Konieczność jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥ 50.

Materiał uszorstniający stosowany jest w mieszaninie z kulkami szklanymi zazwyczaj w dodatku 25% (m/m). Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) 
oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszyw antypoślizgowych do posypywania.

Metody badań według PN-EN 1423, ISO 2591-1

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość pH | pH | od 5 do 11 |
| 2 | Wskaźnik łamliwości | - | ≤ 9,5 |
| 3 | Współczynnik luminancji | - | > 0,70 |
| 4 | Współrzędne chromatyczności x i y | - | w tablicy 16 |
| 5 | Uziarnienie: pozostaje na sicie - górnym granicznym - górnym nominalnym - pośrednim - dolnym nominalnym | % (m/m) | od 0 do 2 od 0 do 10 od N1 do N2* od 95 do 100 |

* kolejne sita pośrednie muszą spełniać warunek N2 - N1 ≤ 40% (m/m)

Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1423 a właściwości winny zostać przedstawione w aprobacie technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej lub w krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

## Punktowe elementy odblaskowe (PEO)

Punktowe elementy odblaskowe to naklejana, kotwiczona lub wbudowywana w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu.

Maksymalna wysokość sferycznego odbłyśnika wystającego nad powierzchnię drogi 
to 25 mm.

Występuje kilkanaście rodzajów punktowych elementów odblaskowych. Wykonywane 
są one z polipropylenu, poliakrylonitrylu, ABS, a także z żeliwa, aluminium i ze szkła. Elementami odblaskowymi są soczewki szklane lub z PMM w liczbie od 2 do kilkunastu, mikropryzmatyczne płytki z polimetakrylanu metylu i folie odblaskowe mikropryzmatyczne kulkowe. Mogą one być jedno i dwukierunkowe oraz wielokierunkowe (szklany korpus). Element odblaskowy może być osłonięty warstwą szkła, która zabezpiecza 
go przed ścieraniem i znacznie przedłuża jego funkcjonalność na drodze.

Trwałe PEO służą do prowadzenia poziomego pojazdów i stanowią przeważnie uzupełnienie istniejących znaków drogowych oraz informują kierujących o miejscach i odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych.

Tymczasowe PEO o żółtej barwie odbłyśnika i korpusu stosowane są do oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu.

Punktowy element odblaskowy powinien posiadać:

a)	odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego, który może być:

-	szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą 
się na powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,

-	plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie.

b)	profil punktowego elementu odblaskowego, który nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwóch lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub czerwona lub biało - czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta.

Aktywny punktowy element odblaskowy to punktowy element odblaskowy, w którym oprócz wkładów retrorefleksyjnych znajdują się źródła światła np. diody elektroluminescencyjne wraz z baterią, doładowywaną światłem dziennym i światłem reflektorów pojazdów.

Ze względu na różne rodzaje konstrukcji punktowych elementów odblaskowych 
oraz sposób ich zastosowania wyróżnia się następujące typy punktowych elementów odblaskowych:

a)	ze względu na sposób zastosowania

- typ P – stały,

- typ T – tymczasowy,

b)	ze względu na rodzaj odbłyśnika

- typ 1 – szklany,

- typ 2 – z tworzywa sztucznego,

- typ 3 – z tworzywa sztucznego z osłoną przed ścieraniem,

c)	ze względu na konstrukcję

- typ A – niezginający,

- typ B – zginający się.

Punktowe elementy odblaskowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1463-1, odpowiedniej Aprobacie Technicznej lub w Krajowej Ocenie Technicznej a ich właściwości użytkowe powinny zostać określone w deklaracji stałości właściwości użytkowych wyrobu.

W tablicy 9 podano wymagania, które powinien spełniać odbłyśnik punktowego elementu odblaskowego nowego, zarówno do zastosowań trwałych, jak i tymczasowych, dotyczące współczynnika odbicia współdrożnego R pomnożonego przez odpowiedni mnożnik odpowiadający każdej barwie podanej w tablicy 10.

Określono dwie klasy trwałych PEO:

- klasa PRP 0 - wymaganie nie określone

- klasa PRP 1 - nie mniej niż w tablicy 9.

Tablica 9. Klasa PRP 1 - Minimalne wartości współczynnika odbicia współdrożnego R punktowych elementów odblaskowych, typu 1 (szklany), typu 2 (plastikowy) i typu 3 (plastikowy z osłoną szklaną)

| Kąt oświetlenia β(H) β (V)= 0o |  | 15o | 10o | 5o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kąt obserwacji , |  | 2o | 1o | 0,3o |
| Minimalna wartość R, mcd∙lx-1 | typ 1 typ 2 typ 3 | 2 2,5 1,5 | 10 25 10 | 20 220 150 |

Tablica 10. Mnożniki dla elementów odblaskowych różnych barw

| Barwa | biała | żółta | czerwona |
| --- | --- | --- | --- |
| Mnożnik | 1 | 0,6 | 0,2 |

Wymagania dla współrzędnych punktów narożnych obszarów chromatyczności promieniowania odbitego oraz wymagania dotyczące rozmieszczenia PEO zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

PEO krawężnikowe są instalowane w wywierconym cylindrycznym otworze przez wciśnięcie szklanego PEO w osłonie gumowej.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe są zasilane z sieci lub przez własne ogniwo fotowoltaiczne z baterią, z jednym lub kilkoma punktami świetlnymi (diody LED) wysyłające pulsujące światło informujące prowadzącego pojazd o możliwym niebezpieczeństwie. Ten rodzaj PEO jest montowany przez umieszczenie w nawierzchni drogowej i przyklejenie przy użyciu gorącego lepiszcza asfaltowego lub kleju epoksydowego. Obudowa aktywnego PEO jest wykonana ze szkła hartowanego 
lub z metalu.

Materiał, z którego wykonano PEO powinien wykazywać odporność na ściskanie w temperaturze od -25°C do +60°C co najmniej siłą 60 kN w badaniu pod prasą z przesuwem tłoka 6,3 mm/min.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do oznakowania cienko i grubowarstwowego nawierzchni oraz materiały prefabrykowane powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 12 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.

Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających 
je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcieńczalnych od 5°C do 35°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) pozostałych materiałów - poniżej 35°C,

lub w magazynach odpowiadającym zaleceniom producenta.

## Oznakowanie opakowań

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów 
do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13.06.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym oraz PN-EN ISO 780. Na każdym opakowaniu powinien być umieszczony trwały napis zawierający:

- nazwę i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta,

- dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,

- nazwę i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej lub aprobaty technicznej IBDiM wydanej przed 1.01.2017 r., zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe,

- numer krajowej deklaracji,

- poziom lub klasę zadeklarowanych właściwości użytkowych,

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona,

- masę netto lub ilość w opakowaniu,

- datę produkcji i okres przydatności do stosowania,

- kartę charakterystyki lub kartę techniczną wyrobu.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno być zgodne z ustawa z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych 
i ich mieszaninach.

W przypadku oznakowania wyrobu znakiem CE producent powinien dołączyć dokument zawierający niezbędne informacje określone w odpowiedniej zharmonizowanej normie 
lub europejskiej ocenie technicznej.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

## Sprzęt stosowany do wykonywania robót

Do wykonania oznakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt:

-	układarki mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych z mechanicznym systemem posypu kulek,

-	szczotki mechaniczne (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,

-	frezarki,

-	śrutownice,

-	usuwarki metodą wodną,

-	sprężarki,

-	malowarki liniowe,

-	malowarki ręczne,

-	wyklejarki do taśm,

-	wiertnice (dotyczy PEO),

-	palniki do wtapiania oznakowania z prefabrykowanej masy termoplastycznej,

-	kotły do rozgrzewania masy,

-	sprzętu do badań oznakowania poziomego – retroreflektometr, reflektometr, spektrokolorymetr, grzebień do pomiaru grubości warstwy nakładanego materiału, mobilny sprzęt do badań oznakowania poziomego,

-	malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanym.

Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne i znaki uzupełniające mogą być wykonywane przy użyciu szablonów.

Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni należy użyć szczotek mechanicznych 
oraz sprężarek.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Transport - wymagania pozostałe

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-EN ISO -780.

Materiały do znakowania drogi powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznej producenta 
oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie technicznej.

W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z ustawą z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej ADR 
dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3 oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nieposiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone 
do transportu.

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Oznakowanie poziome zaleca się wykonywać zgodnie z kierunkami ruchu, zwłaszcza 
na drogach klas A i S oraz dwujezdniowych GP.

Należy zachować reżim technologiczny wykonawstwa oznakowania poziomego, używać właściwych materiałów i sprzętu, tak aby wykonane oznakowanie było dobrej jakości i zachowywało wszystkie właściwości użytkowe w całym okresie gwarancyjnym.

Wykonanie oznakowania poziomego, zarówno cienkowarstwowego 
jak i grubowarstwowego, zależy od warunków stosowania. W ich zakres wchodzą rodzaj 
i stan nawierzchni drogi, temperatura nawierzchni i powietrza, wilgotność względna powietrza, zalecana grubość powłoki i sprzęt do wykonania aplikacji. Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie z wymaganiami zapisanymi w pkt. 5.3, 5.4 
i 5.5.

## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Przed przystąpieniem do wykonania oznakowanie poziomego, zwłaszcza z użyciem mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych należy zapoznać się z instrukcją producenta, a w szczególności ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożeń dla zdrowia znajdującymi 
się m. in. w kartach charakterystyk oraz sposobami stosowania materiałów chemicznych.

## Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 80%, zaś max temperatura powietrza 30°C.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu znakowania wcześnie rano 
lub późnym wieczorem i w nocy, gdyż wtedy wilgotność względna powietrza gwałtownie rośnie osiągając niekiedy wartość 100% i może zajść zjawisko wykroplenia (roszenia) wody na powierzchni drogi. W tym przypadku nie należy wykonywać oznakowania.

Ponadto podczas prac wykonywanych w nocy należy zwrócić uwagę, czy nie został przekroczony punkt rosy. Wartość punktu rosy odczytuje się z tablicy 11. Przekroczenie punktu rosy obliguje Wykonawcę w szczególnych przypadkach do zastosowania osuszania nawierzchni malowanej lub przerwania robót.

Tablica 11. Oznaczenie punktu rosy.

| Temp. powietrza [°C] | Względna wilgotność powietrza [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | -4,1 -3,2 -2,4 -1,6 -0,8 0,1 1,0 1,9 2,8 3,7 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 9,3 10,2 11,1 12,0 12,9 13,8 14,8 15,7 16,6 17,5 18,4 | -2,9 -2,1 -1,3 -0,4 0,4 1,3 2,3 3,2 4,2 5,1 6,1 7,0 7,9 8,8 9,7 10,7 11,6 12,5 13,5 14,4 15,3 16,2 17,2 18,1 19,1 20,0 | -1,8 -1,0 -0,2 0,8 1,7 2,6 3,5 4,5 5,4 6,4 7,3 8,3 9,2 10,2 11,1 12,0 12,9 13,8 14,8 15,7 16,7 17,6 18,6 19,5 20,5 21,4 | -0,9 -0,1 0,8 1,8 2,7 3,7 4,6 5,6 6,6 7,5 8,5 9,5 10,4 11,4 12,3 13,3 14,2 15,2 16,1 17,0 17,9 18,8 19,8 20,8 21,7 22,7 | 0,0 0,9 1,8 2,8 3,8 4,7 5,6 6,6 7,6 8,6 9,5 10,5 11,5 12,4 13,4 14,4 15,3 16,3 17,2 18,2 19,1 20,1 21,1 22,0 22,9 23,9 | 0,9 1,8 2,8 3,8 4,7 5,7 6,7 7,7 8,6 9,6 10,6 11,6 12,5 13,5 14,5 15,4 16,4 17,4 18,4 19,3 20,3 21,2 22,2 23,2 24,1 25,1 | 1,8 2,8 3,7 4,7 5,7 6,7 7,6 8,6 9,6 10,6 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,4 17,4 18,4 19,4 20,3 21,3 22,3 23,2 24,2 25,2 26,2 | 2,7 3,7 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 10,6 11,5 12,5 13,5 14,5 15,4 16,4 17,4 18,4 19,4 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,2 26,2 27,2 | 3,6 4,5 5,5 6,5 7,5 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 13,4 14,4 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,2 24,2 25,2 26,2 27,2 28,2 |

Przykład: W temperaturze 24°C i względnej wilgotności powietrza 65%, punkt rosy odczytany z tablicy 11 wynosi 17°C (oznaczono kolorem żółtym).

W przypadku wykonywania oznakowania przy użyciu taśm prefabrykowanych w trakcie układania warstwy ścieralnej powyższe warunki nie muszą być zachowane.

Na wniosek Wykonawcy, w szczególnych okolicznościach, Zamawiający może zezwolić 
na wykonanie znakowania w niższej lub wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności, lub w ciągu dnia, jeśli zezwalają na to warunki określone przez producenta materiału/wyrobu używanego do znakowania.

## Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni z pyłu, kurzu, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w STWiORB i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 
być czysta i sucha. Zakazane jest prowadzenie prac na nawierzchni mokrej i wilgotnej 
oraz w czasie deszczu.

Nie dopuszcza się składowania materiałów i wyrobów sypkich przy krawędzi jezdni malowanych. W przypadku wykonywania oznakowania na nawierzchni z betonu cementowego nawierzchnię należy przed znakowaniem powierzchniowo sfrezować 
lub wykonać śrutowanie lub zabieg waterblastingu, usuwając mleczko cementowe i inne substancje zabezpieczające np. parafinę. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej.

## Jednorodność nawierzchni znakowanej

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, ocenione wizualnie które 
nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.

W przypadku większej powierzchni niejednorodnej zaleca się wykonanie automatycznej oceny wizualnej stanu powierzchni zgodnie z dokumentem „Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów – wytyczne stosowania” (DSN). Jeśli nawierzchnię odcinka drogi, na którym będzie wykonywane oznakowanie poziome, oceniono w klasie C, należy w specyfikacji technicznej określić dodatkowe wymagania wobec stosowanego materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

## Przedznakowanie (trasowanie)

Do wykonania przedznakowania należy stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. Do trasowania strzałek, symboli, napisów praktyczne jest zastosowanie kredy.

Dla dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, wyeliminowania odchyleń i błędów w istniejącym lub nowym oznakowaniu, należy wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 
do rozporządzenia, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.

Wykonane przedznakowanie należy sprawdzić po wykonaniu pod względem zgodności z projektem, prostoliniowości linii i płynności na łukach.

## Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w miejscu określonym przez Inżyniera. Długość odcinka próbnego liniowego nie powinna być mniejsza niż 300 mb i nie większa niż 1000 mb, zawierająca linie segregacyjne oraz linie krawędziowe.

Należy sprawdzić widzialność w nocy i w dzień poprzez pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych i zewnętrznych na otwartych do ruchu odcinkach dróg, a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami. Pomiar należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie (posiadającego sprawdzoną korelację z urządzeniem ręcznym) 
lub urządzeniem ręcznym. Urządzenie ręczne powinno posiadać aktualny certyfikat 
ze świadectwem wzorcowania wzorca kalibracyjnego. Pomiar należy wykonać zgodnie 
z kierunkiem jazdy.

Na odcinku próbnym należy:

-	sprawdzić ilość wbudowanej masy wraz z kulkami na 1m2 powierzchni oznakowania 
na próbce z blachy o wymiarach 350x200x0,8mm, trwale ocechowanej, posiadającą określoną masę (tarę). Cała powierzchnia płytki musi być pokryta aplikowanym materiałem. Ilość wbudowanego materiału musi być zgodna z aprobatą techniczną 
lub Krajową Oceną Techniczną. Ilość wbudowanej masy wraz z kulkami powinna zapewnić wymaganą grubość dla oznakowania grubowarstwowego.

-	sprawdzić widzialność w dzień tj. wykonać pomiary barwy i współczynnika luminancji β z częstotliwością 1 pomiar na linii segregacyjnej i 1 pomiar na każdej linii krawędziowej. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 5 uwidocznionych odczytów (współrzędnych chromatyczności x,y i współczynnika luminancji β ) na tej samej linii i z niewielkim przesunięciem lokalizacji.

Wyniki współrzędnych chromatyczności x,y należy nanieść na wykres i sprawdzić 
czy mieszczą się w polu zdefiniowanym dla koloru białego. Wszystkie pomiary współrzędnych x, y muszą mieścić się w polu koloru białego. W przypadku niespełnienia tego wymagania oznakowanie nie może być dopuszczone do wbudowania na drodze.

Wielkość współczynnika luminancji β jest średnią z pięciu pomiarów i musi spełniać wymagania jak dla nowego oznakowania zgodnie z aprobatą techniczną lub Krajową Oceną Techniczną

-	sprawdzić widzialność w nocy poprzez:

- ocenę wizualną nocą równomierności odblasku na całej szerokości linii w całym przekroju drogi. Oznakowanie musi być jednorodne i nie powinno posiadać żadnych plam, etc.

- pomiar odblasku wykonywany z częstotliwością 1 pomiar na linii segregacyjnej 
oraz 1 pomiar na każdej linii krawędziowej w przekroju drogi. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 5 uwidocznionych odczytów na tej samej linii i z niewielkim przesunięciem lokalizacji. Wynik stanowi średnią z trzech odcinków i musi spełniać wymagania jak dla nowego oznakowania zgodnie z aprobatą techniczną lub Krajową Oceną Techniczną, w przypadku pomiarów wykonanych w późniejszym okresie zgodnie z wymaganiami. Na podstawie wyników uzyskanych na odcinku próbnym Inżynier podejmie decyzję o dopuszczeniu do wykonania oznakowania na odcinku drogi. Zaleca się wykonanie badań do 30 dni i po 30 dniach od wykonania oznakowania w celu zebrania szerszej bazy dany mających wpływ na podjęcie decyzji Inżyniera. Wyniki uzyskane z odcinka próbnego są przedmiotem oceny Inżyniera.

## Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów a w przypadku ich braku lub niepełnych danych – zgodne z poniższymi wskazaniami.

Przed wykonaniem oznakowania grubowarstwowego o strukturze regularnej zaleca 
się wykonać podkład z np. sprayu.

Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej na odcinku próbnym zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca 
się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze układarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona 
przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 10%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ewentualnym materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru.

W przypadku znakowania nawierzchni z betonu cementowego należy przed aplikacją usunąć warstwę powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej.

Oznakowanie grubowarstwowe profilowe z funkcją akustyczną wykonywane 
jako tzw. „baretka” musi być wykonywane ze 100% pokryciem znakowanej powierzchni. Oznakowanie profilowe powinno być wykonane z nakładanej masy chemoutwardzalnej 
lub termoplastycznej barwy białej i mieć geometrię zapewniającą odpowiednie odwodnienie.

Dla oznakowania strukturalnego – typu kropki, łezki, itp. minimalne pokrycie powinno wynosić 75% powierzchni znakowanej. Natomiast przy mniejszym pokryciu oznakowanie to należy wykonać ze 100% pokryciem znakowanej powierzchni.

Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

Między elementami oznakowania należy zapewnić odstępy umożliwiające odwodnienie powierzchniowe.

Dla celów kontroli jakości wykonanego oznakowania grubowarstwowego strukturalnego należy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem, tuż po wykonaniu odcinka oznakowania grubowarstwowego rozprowadzić packą wykonane oznakowanie tak, aby uzyskać jednolitą białą powierzchnię (bez prześwitów czarnej nawierzchni). Długość takiego odcinka testowego powinna być, ok. 2 metrów (5 pomiarów z niewielkim przesunięciem lokalizacji.), tak aby była możliwość ustawienia aparatu do pomiarów bieli oznakowania i wykonania pomiarów. Należy wykonać ewidencję tych punktów, w celu ponownego sprawdzenia parametrów oznakowania.

Oznakowanie zaleca się wykonywać zgodnie z kierunkiem jazdy zwłaszcza na drogach klas A i S oraz dwujezdniowych GP.

W przypadkach szczególnych (zachowanie przejezdności, udostępnienie do ruchu) 
za zgodą Zamawiającego, czasowo dopuszcza się zastosowania wykonanie oznakowania cienkowarstwowego (przejściowego) w okresie zimowym przy braku możliwości zachowania reżimu technologicznego wykonania oznakowania grubowarstwowego.

## Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych – zgodne z poniższymi wskazaniami.

Do wykonania oznakowania cienkowarstwowego używa się farb oraz mas w formie spray.

Dla wykonania oznakowania farbami, bezpośrednio przed naniesieniem farba ta musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkości roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiał do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy ujednorodnić w całej objętości. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego materiału, 
w którym osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.

Przy rozkładaniu materiału musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek szklanych jak i geometria 
oraz równe krawędzie i ostrość krawędzi znakowania.

Materiał należy nakładać równomierną warstwą w ilościach określonych w Krajowej Ocenie Technicznej lub w Aprobacie Technicznej. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona 
przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej 
niż 10%.

Grubość warstwy pozostałej po wyschnięciu farby jest w przybliżeniu mniejsza 
o 40% od grubości zmierzonej na mokro, a producent powinien w karcie technicznej wyrobu podać tę wartość.

Temperatura powietrza powinna być w zakresie od 5°C do 30°C, a temperatura nawierzchni w zakresie od 5°C do 45°C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi pod ciśnieniem 
z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i  jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Inżynier na wniosek Wykonawcy zatwierdza decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania oznakowania.

Warstwa elementów odblaskowych musi być rozłożona równomiernie na całej powierzchni malowania i dawać jednolity efekt odblasku w porze nocnej.

Oznakowanie poziome zaleca się wykonywać zgodnie z kierunkiem jazdy zwłaszcza 
na drogach klas A i S oraz dwujezdniowych GP.

## Wykonanie oznakowania poziomego materiałami prefabrykowanymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.

Taśma prefabrykowana może być nanoszona na nawierzchnię poprzez:

- wgniatanie w świeżo ułożoną warstwę ścieralną w temperaturze stygnięcia 
od 70°C do 30°C, w trakcie ostatniego wałowania,

- naklejanie na istniejącą nawierzchnię z wykorzystaniem samoprzylepnej warstwy klejącej taśm lub dodatkowej warstwy kleju, doprowadzającego nawierzchnię do pożądanego stanu przyczepności.

Pierwszą z rekomendowanych jest metoda układania taśm na świeżo ułożonej warstwie ścieralnej nawierzchni, a następnie jej właściwe zawałowanie. Ta metoda umożliwia układanie docelowego oznakowania poziomego bez konieczności stosowania oznakowania przejściowego oraz wpuszczenia ruchu na drogę bezpośrednio po aplikacji.

Taśmy mogą być aplikowane również na nawierzchniach ścieralnych i betonowych 
po zastosowaniu odpowiedniej ilości i rodzaju kleju podkładowego tzw. primera, który zapewnia prawidłowe przyleganie taśmy do istniejącego podłoża, wypełniając pory, ewentualnie niewielkie ubytki nawierzchni oraz wiążąc obecne na niej niewielkie zanieczyszczenia (kurz).

Oznakowanie z użyciem taśm prefabrykowanych powinno być wykonywane przy użyciu właściwych narzędzi i jedynie przez przeszkolony przez producenta personel oraz zgodnie z instrukcjami i rekomendacjami tego producenta, dotyczy to w szczególności warunków aplikacji, sposobu docisku oraz wałowania.

Oznakowanie zaleca się wykonywać zgodnie z kierunkiem jazdy, zwłaszcza na drogach klas A i S oraz dwujezdniowych GP.

## Wykonanie znakowania punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku – zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość oznakowania.

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.

Przed przyklejeniem punktowego elementu odblaskowego w miejscach naklejania 
PEO nawierzchnię należy oczyścić i odpylić.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania w postaci punktowych elementów odblaskowych powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające właściwości wyrobu i dopuszczające je do obrotu.

## Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca 
się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni.

W przypadku gdy wymagana jest widoczność oznakowania tymczasowego w nocy w warunkach wilgotnych (RW), należy stosować materiał, dla którego ta cecha została potwierdzona w Krajowej Ocenie Technicznej.

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także posiadać aprobaty techniczne lub Krajową Oceną Techniczną, a producent powinien wystawiać krajową deklarację właściwości użytkowych.

## Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność 
tę należy wykonać tak, aby jak najmniej uszkodzić nawierzchnię.

Należy wykonywać usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego, wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia lub wypalania 
na nawierzchniach asfaltowych;

- grubowarstwowego, metodą frezowania mechanicznego, metodą usuwania wodą pod wysokim ciśnieniem lub metodą śrutowania;

- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.

Metoda frezowania, jako inwazyjna powinna być stosowana wyjątkowo np. w czasowych

organizacjach ruchu, gdzie będzie wymieniana nawierzchnia jezdni

Metodę usuwania oznakowania poziomego powinien zaakceptować Inżynier.

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi 
tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera.

## Odnowa funkcjonującego oznakowania poziomego

Odnawianie funkcjonującego oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. Materiały stosowane do odnowy powinny być układane na podłożu spełniającym wymagania producenta określone w dokumentacji wyrobu. Należy dokonać oceny nawierzchni istniejącego oznakowania poziomego przed przystąpieniem 
do odnowy.

Ilość i rodzaj stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera.

Należy przyjąć z założenia, że oznakowanie wykonane farbami należy odnawiać także farbami, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi 
– natryskiwaną cienką warstwą masy termoplastycznej zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi – natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast).

W celu zachowania jednolitości parametrów oznakowania jego odnowę należy wykonać 
na całym odcinku aż do miejsc wskazanych jako prawidłowe (w przypadku badań urządzeniami ręcznymi). Nie dopuszcza się punktowej odnowy oznakowania tylko w miejscu wskazanej nieprawidłowości.

W celu zachowania jednolitości parametrów oznakowania jego odnowę należy wykonać również na odcinku co najmniej 50 m przed i 50 m za miejscem wskazanym jako wadliwe (w przypadku pomiarów mobilnych).

Zalecany dobór materiałów do odnowienia poziomego w zależności od ich powinowactwa przedstawia tablica 12.

Tablica 12. Zalecany dobór materiałów do odnowienia oznakowania poziomego w zależności od ich powinowactwa.

|  |  | Odnowienie oznakowania (nowy materiał) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Farba rozpuszczalnikowa | Farba wodorozcieńczalna | Masa termoplastyczna nakładana | Masa termoplastyczna natryskowa | Masa chemoutwardzalna | Masa Chemoutwardzalna natryskowa | Taśma odblaskowa |
| Oznakowanie istniejące (stary materiał) | Farba rozpuszczalnikowa | Dobre | Dobre |  |  | Dobre | Dobre |  |
|  | Farba wodorozcieńczalna | Dobre | Dobre |  |  | Dobre | Dobre |  |
|  | Masa termoplastyczna | Dobre | Dobre | Dobre | Dobre |  |  |  |
|  | Masa chemoutwardzalna | Dobre | Dobre |  |  | Dobre | Dobre |  |
|  | Taśma odblaskowa | Dobre | Dobre |  |  | Dobre | Dobre | Dobre |

## Naprawa wadliwie wykonanego nowego oznakowania

W przypadku niespełnienia wymagań jednej lub kilku właściwości z powodu wadliwie wykonanego nowego oznakowania na nowo wybudowanej/przebudowanej/remontowanej drodze na danym odcinku należy to oznakowanie usunąć metodami wymienionymi 
w pkt. 5.13. Następnie należy ponownie wykonać oznakowanie.

Dopuszcza się jednokrotną naprawę takiego oznakowania przez naniesienie kolejnej warstwy pod warunkiem, że zastosowana technologia naprawy zapewni prawidłowe wszystkie parametry oznakowania w całym okresie użytkowania.

W celu zachowania jednolitości parametrów oznakowania jego naprawę należy wykonać 
na całym odcinku aż do miejsc wskazanych jako prawidłowe (w przypadku badań urządzeniami ręcznymi). Nie dopuszcza się punktowej naprawy oznakowania tylko w miejscu wskazanej nieprawidłowości.

W celu zachowania jednolitości parametrów oznakowania jego naprawę należy wykonać również na odcinku co najmniej 50 m przed i 50 m za miejscem wskazanym jako wadliwe (w przypadku pomiarów mobilnych).

W przypadku niespełniania jakichkolwiek wymagań zaproponowaną technologią, należy bezwarunkowo usunąć oznakowanie według punktu 5.13 i wykonać ponownie.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Badania i pomiary dzielą się na:

- badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru,

- badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza 
się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.

Badania obejmują:

- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badań.

## Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Przy krótkich terminach dopuszcza się możliwość wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

## Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość zastosowanych materiałów oraz gotowego oznakowania spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze laboratorium.

## Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenie badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe 
są wykonywane przez Laboratorium Zamawiającego.

Strony Kontraktu decydują wspólnie o wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej działki roboczej. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek 
ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.

## Badania i pomiary arbitrażowe

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych 
i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), które nie wykonywało badań lub pomiarów na kontrakcie, 
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.

## Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu powszechnego,

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz technicznych wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze o wymiarach 300x250x0,8 [mm] (szer. x dł. x gr), min. po jednym dla każdego rodzaju materiału. Ilość próbników ustali Inżynier. Próbniki muszą być wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną (wagowe zużycie materiału, wzorzec struktury wykonywanego oznakowania).

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) w farbach nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji w materiałach do znakowania cienkowarstwowego. Dla tego oznakowania nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej 
lub równej niż 8%. Nie dopuszcza się również stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Dla oznakowania grubowarstwowego nie dopuszcza się stosowania składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) w ilości większej niż 2%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 8%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

## Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.6.

## Badania odbiorcze wykonania oznakowania poziomego

Wymagania sprecyzowano w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie 
ich użytkowania jak i nowego oznakowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436.

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania i w terminie od 7 do 14 dnia na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, rondach. W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów ze względu na warunki atmosferyczne (np. opady deszczu) badania należy wykonać z możliwie najmniejszym opóźnieniem. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać przed upływem okresu gwarancyjnego oraz przynajmniej raz w roku dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok, a w przypadkach stwierdzonych mankamentów należy wykonać te badania niezwłocznie.

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych zewnętrznych i wewnętrznych, na otwartych do ruchu odcinkach dróg, a także na liniach podłużnych oznakowania z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu lub urządzeniem ręcznym, zgodnie z normą PN-EN 1436.

Mobilne urządzenie pomiarowe – odpowiednie do badań w sposób ciągły oznakowania poziomego urządzenie składające się z trzech elementów:

-	systemu mobilnego dla danych i akwizycji obrazu (samochód, laser, kamery itp.),

-	oprogramowania do badań oraz pozycjonowania,

-	oprogramowania do analizy.

Należy używać sprzętu do pomiaru odblaskowości, który jest skalibrowany i w pełni sprawny.

Sprzęt używany do oceny oznakowania poziomego powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w normach badawczych. Wykorzystywane do badań urządzenia pomiarowe powinny posiadać aktualny status nadzoru metrologicznego, zgodnie z wymaganiami 
p. 6.2 D-M 00.00.00

W przypadku konieczności kalibracji urządzeń pomiarowych, sprzęt powinien być prawidłowo skalibrowany bezpośrednio przed wykonaniem pomiarów.

W przypadku pomiarów wykonywanych na udostępnionych do ruchu drogach ekspresowych i autostradach do wykonywania badań współczynnika odblasku i luminancji zaleca się stosowanie urządzeń zamontowanych na pojazdach, umożliwiających wykonanie pomiarów w ruchu.

Badanie oznakowania należy wykonać zgodnie z kierunkiem jazdy.

## Częstotliwość wykonywania badań

Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowań,

- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

- pomiar wilgotności względnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar czasu stygnięcia masy – wg Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych,

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,

- pomiar grubości warstwy oznakowania – co najmniej 1 badanie na 1 km każdej linii,

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia,

c) kontrola wykonanego oznakowania:

- widzialność w nocy,

- widzialność w dzień,

- szorstkości.

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań:

- widzialności w nocy,

- widzialności w dzień,

- szorstkości.

W przypadku uzyskania rozbieżnych wyników pomiarów uzyskanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę należy postępować zgodnie z wzorcowym WWiORB 
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości > 100 km/h pomiary aparatami ręcznymi należy wykonywać przy wprowadzonej czasowej organizacji ruchu na czas badań ze względu 
na bezpieczeństwo osób wykonujących pomiary oraz innych użytkowników dróg. Pomiary urządzeniem mobilnym, można wykonać bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblasku i współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 13.

W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 5 odczytów współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego z reguły minimum 1 m, które należy uśrednić.

Tablica 13. Częstotliwość pomiarów współczynników odblasku i luminancji oraz wskaźnika szorstkości aparatami ręcznymi

| Lp. | Długość odcinka | Częstotliwość pomiarów, co najmniej | Minimalna ilość pomiarów (RL i Qd) dla każdej linii | Minimalna ilość pomiarów (szorstkość SRT) dla każdej linii* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [km] | [km] |  |  |
| 1 | od 0 do 3 | od 0,1 do 0,5 km | 3-6 | 1 |
| 2 | od 3 do 10 | co 1 km | 11 | 2 |
| 3 | od 10 do 20 | co 2 km | 11 | 4 |
| 4 | od 20 do 30 | co 3 km | 11 | 6 |
| 5 | powyżej 30 | co 4 km | >11 | 6 |

*- dotyczy oznakowania gładkiego, ze względu na bezpieczeństwo na drogach pod ruchem zaleca 
się pomiar wahadłem angielskim tylko na liniach krawędziowych

## Wymagania dla wykonanego oznakowania

### Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest mierzona albo współczynnikiem luminancji w świetle rozproszonym Qd, który jest wyrażany w mcd/( m2 lx ) albo współczynnikiem luminancji 
β bezwymiarowym.

Pomiary współczynnika luminancji β wykonuje się urządzeniem zgodnym z PN-EN 1436 przy oświetleniu wzorcowym źródłem światła D65 i geometrii strumienia światła 45°/0°. Dopuszczalny rozsył padającej wiązki światła wynosi ±5°, zaś odbitej ±10°. Mierzona powierzchnia oznakowania nie powinna być mniejsza niż 5 cm2. W przypadku bardzo chropowatych powierzchni, należy zwiększyć pole pomiarowe np. do 25 cm2, a w przypadku oznakowań profilowanych i strukturalnych zmierzona wartość współczynnika luminancji β może być niemiarodajna. Widzialność oznakowania w dzień należy wtedy ocenić za pomocą współczynnika luminancji w świetle rozproszonym 
Qd, mierzonego reflektometrem.

Barwa oznakowania wyrażona jest współrzędnymi chromatyczności.

Ze względu na wartość współczynnika luminancji β poziome oznakowania drogowe dzieli się na klasy podane w tablicy 14.

Tablica 14.	Podział na klasy poziomego oznakowania drogowego ze względu na wartość współczynnika luminancji β

| Typ nawierzchni drogi /barwa oznakowania | Klasa | Wartość współczynnika β |
| --- | --- | --- |
| nawierzchnia asfaltowa/ barwa biała oznakowania | B0* B2 B3 B4 B5 | brak wymagania 0,30 0,40 0,50 0,60 |
| nawierzchnia betonowa/ barwa biała oznakowania | B0* B3 B4 B5 | brak wymagania 0,40 0,50 0,60 |
| nawierzchnia asfaltowa i betonowa/ barwa żółta oznakowania | B0* B1 B2 B3 | brak wymagania 0,20 0,30 0,40 |

* klasa B0 jest stosowana, gdy widoczność w dzień jest oceniana za pomocą współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd

W tablicy podano wymagania względem współczynnika luminancji β i współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd, jakie powinny spełniać oznakowania dróg w okresie eksploatacji.

Ze względu na wartość współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd poziome oznakowania drogowe dzieli się na klasy podane w tablicy 15.

Tablica 15. Klasy poziomych oznakowań dróg (w stanie suchym) ze względu na Qd

| Typ nawierzchni drogi/ barwa oznakowania | Klasa | Minimalna wartość współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd mcd/(m2lx) |
| --- | --- | --- |
| nawierzchnia asfaltowa/ barwa biała oznakowania | Q0* Q2 Q3 Q4 | brak wymagania 100 130 160 |
| nawierzchnia betonowa/ barwa biała oznakowania | Q0* Q3 Q4 Q5 | brak wymagania 130 160 200 |
| nawierzchnia asfaltowa i betonowa/ barwa żółta oznakowania | Q0* Q1 Q2 Q3 | brak wymagania 80 100 130 |

* klasa Q0 jest stosowana, gdy widzialność w dzień jest oceniana za pomocą współczynnika luminancji

Wymagania odnośnie współczynnika luminancji β i współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd przedstawia tablica 16.

Tablica 16. Wymagania odnośnie współczynnika luminancji β i współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd dla oznakowań dróg nowych i okresie po 30 dniach*. Metody badań według PN-EN 1436

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik luminancji dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia)*: - barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa B3) - barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa B4) - barwa żółta tymczasowa (klasa B2) | - | 0,40 0,50 0,30 |
| 2 | Współczynnik luminancji dla oznakowania po 30 dniu od wykonania: - barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa B2) - barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa B3) - barwa żółta tymczasowa (klasa B1) | - | 0,30 0,40 0,20 |
| 3 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia)*: - barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa Q3) - barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa Q4) - barwa żółta tymczasowa (klasa Q2) | mcd/(m2lx) | 130 160 100 |
| 4 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD oznakowania po 30 dniu od wykonania*: - barwa biała na nawierzchni asfaltowej (klasa Q2) - barwa biała na nawierzchni betonowej (klasa Q3) - barwa żółta tymczasowa (klasa Q1) | mcd/(m2lx) | 100 130 80 |
| 5 | Współrzędne chromatyczności x,y | - | wg rys. 1 i tab. 2 |

* dla elementów często najeżdżanych przejścia dla pieszych, skrzyżowania, ronda, od 7 dnia do 14 dnia

### Widzialność w nocy

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-EN 1436: z uwzględnieniem podziału na klasy.

Ze względu na wartość powierzchniowego współczynnika odblasku RL [mcd/(m2 lx)], poziome oznakowania drogowe w stanie suchym i wilgotnym dzieli się na klasy podane w tablicach 17 i 18:

Tablica 17. Podział oznakowania na klasy ze względu na wartość powierzchniowego współczynnika odblasku RL w stanie suchym

| Typ oznakowania nawierzchni i barwa oznakowania |  | Klasa | Wartość powierzchniowego współczynnika odblasku RL, mcd/(m2lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trwałe | biała | R0* R2 R3 R4 R5 | brak wymagania 100 150 200 300 |
| Tymczasowe | żółta | R0* R2 R3 R4 R5 | brak wymagania 100 150 200 300 |

* Klasa R0 przeznaczona jest dla warunków, gdy widoczność oznakowania uzyskiwana jest bez oświetlenia reflektorami samochodów

Tablica 18. Klasy RL oznakowań drogowych w stanie wilgotnym

| Warunki wilgotności | Klasy | Wartość powierzchniowego współczynnika odblasku RL mcd/(m2lx) |
| --- | --- | --- |
| uzyskana po 1 min po wylaniu na oznakowanie 3 l wody | RW0* RW1 RW2 RW3 RW4 | brak wymagania 25 35 50 75 |

* Klasa RW0 jest przeznaczona dla przypadków, gdy odblaskowość nie jest wymagana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych.

W tablicy 19 podano wymagania względem współczynnika odblasku RL, jakie powinny spełniać oznakowania dróg dla oznakowania nowego z podziałem na drogi klasy pierwszej o prędkości dopuszczalnej  100 km/h i drugiej o prędkości dopuszczalnej < 100 km/h.

Tablica 19.	Wymagania dla oznakowania nowego dotyczące współczynnika odblasku oznakowań dróg. Metody badań według PN-EN 1436

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wyma-gania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik odblasku RL oznakowania białego nowego w stanie suchym (od 14 dnia do 30 dnia)*: - klasa R4/5 (drogi o prędkości dopuszczalnej 100 km/h** ) - klasa R4 (drogi o prędkości dopuszczalnej < 100 km/h) | mcd/(m2lx) | 250 200 |
| 2 | Współczynnik odblasku RL oznakowania białego w okresie po 30 dniu* w stanie suchym : - klasa R4 (drogi o prędkości dopuszczalnej 100 km/h** ) - klasa R3 (drogi o prędkości dopuszczalnej < 100 km/h) | mcd/(m2lx) | 200 150 |
| 3 | Współczynnik odblasku RL oznakowania białego strukturalnego i profilowego w nowego w stanie wilgotnym (od 14 dnia do 30 dnia)*: - klasa RW3 (drogi o prędkości dopuszczalnej 100 km/h**) - klasa RW2 (drogi o prędkości dopuszczalnej < 100 km/h) | mcd/(m2lx) | 50 35 |
| 4 | Współczynnik odblasku RL oznakowania białego strukturalnego i profilowego w okresie po 30 dniu* w stanie wilgotnym - klasa RW2 (drogi o prędkości dopuszczalnej 100 km/h**) - klasa RW1 (drogi o prędkości dopuszczalnej < 100 km/h) | mcd/(m2lx) | 35 25 |
| 5 | Współczynnik odblasku RL oznakowania białego nowego wykonanego elementami prefabrykowanymi: - w stanie suchym – klasa R5 - w stanie wilgotnym - klasa RW3 | mcd/(m2lx) | 300 50 |
| 6 | Współczynnik odblasku RL oznakowania białego w okresie po 30 dniu* wykonanego elementami prefabrykowanymi: - w stanie suchym – klasa R3 - w stanie wilgotnym – klasa RW2 | mcd/(m2lx) | 200 35 |
| 7 | Współczynnik odblasku RL oznakowania tymczasowego żółtego - do 30 dnia - klasa R3 - po 30 dniach – klasa R2 | mcd/(m2lx) | 150 100 |
| 8 | Współczynnik odblasku RL oznakowania tymczasowego żółtego strukturalnego w stanie wilgotnym - do 30 dnia - klasa RW3 - po 30 dniach – klasa RW2 | mcd/(m2lx) | 50 35 |

** a także o natężeniu ruchu > 2500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas

* dla elementów często najeżdżanych przejścia dla pieszych, skrzyżowania, ronda, od 7 dnia do 14 dnia

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowego i strukturalnego, nowego w stanie wilgotnym i eksploatowanego zmierzona od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy białej oraz w okresie po 30 dniach wg PN-EN 1436:

- nowego, co najmniej 50 mcd/(m2lx), klasa RW3,

- w okresie  po 30 dniach*, co najmniej 35 mcd/(m2lx), klasa RW2.

Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań strukturalnych i profilowych wykonywanych masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek) i pomiarów uzupełniających wykonywanych metodą „na mokro”.

Podstawowym pomiarem parametrów oznakowania poziomego jest pomiar w stanie suchym Pomiar w stanie mokrym jest pomiarem uzupełniającym.

Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywany metodą dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi może być wykonany, 
o ile producenci urządzeń przewidują taką możliwość.

### Barwa oznakowania

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436 przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 2 i na wykresie 
rys. 1.

### Szorstkość oznakowania

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim.

Ze względu na wartość wskaźnika szorstkości SRT poziome oznakowania dróg dzielimy na klasy podane w tablicy 20.

Tablica 20.	 Klasy oznakowania drogowego ze względu na wartość wskaźnika szorstkości SRT

| Klasa | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość wskaźnika SRT | brak wymagania | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

W uzasadnionych przypadkach zaleca się podwyższenie w specyfikacji technicznej wymagania szorstkości z wymaganej wartości minimalnej 45 do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3).

Do badania szorstkości oznakowania może być również wykorzystany ręczny tester tarcia nawierzchni lub mobilne urządzenie pomiarowe, pod warunkiem że mają one korelację 
z wahadłem angielskim.

### Trwałość

Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego oznakowania dróg. Jest to metoda wizualna, porównanie do wzorca trwałości. W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się.

W celach kontrolnych, z uwagi że nie ma uzgodnionej w EU metody oznaczania trwałości, trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości.

### Czas schnięcia/wystygnięcia oznakowania (względnie czas 
do przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia/wystygnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schnięcia w warunkach drogowych zależy od wielu parametrów, jak np. od temperatury nawierzchni i powietrza, rodzaju nawierzchni, prędkości wiatru, wilgotności względnej powietrza i innych.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego 
przez producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w PN-EN 1824 lub ASTM D-711.

### Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:

- oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,8 mm,

- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm.

Grubość wykonanych oznakowań, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, zależy od rodzaju zastosowanego materiału. W przypadku farb różnica grubości warstwy na mokro znacznie różni się od pozostałej warstwy suchej.

Grubość oznakowania wykonanego farbą (zmierzona grzebieniem pomiarowym na próbce z blachy) powinna wynosić na mokro bez posypania kulkami szklanymi, co najmniej:

-	0,3 mm - oznakowania z jednokrotnym nakładaniem materiału,

-	0,4 mm - systemy z dwukrotnym nakładaniem materiału.

Grubość warstwy pozostałej po wyschnięciu farby jest w przybliżeniu mniejsza 
o 40% od grubości zmierzonej na mokro, a producent powinien w karcie technicznej wyrobu podać tę wartość.

W przypadku oznakowania cienkowarstwowego wykonywanego na nowych nawierzchniach o głębokiej teksturze, takich jak: SMA, asfalt porowaty, powierzchniowe utrwalenie, beton wymywany konieczne jest wykonanie podwójnej warstwy wymalowania. Oznakowanie takie powinno być wykonane w dwóch przejściach malowarki. W obu przejściach należy posypać oznakowanie kulkami szklanymi. W przypadku powtórnego malowania usuniętych starych oznakowań należy ocenić wizualnie, czy pojedyncze malowanie będzie wystarczające.

Grubość oznakowania wykonanego masą chemoutwardzalną lub termoplastyczną techniką nakładania, powinno wynosić bez posypania kulkami szklanymi (zmierzona na płaskim podłożu np. z blachy), co najmniej:

-	2,0 mm.

Grubość oznakowania wykonanego masą termoplastyczną sposobem natryskowym powinna wynosić bez posypania kulkami szklanymi (zmierzona na płaskim podłożu np. z blachy), co najmniej:

-	0,9 mm.

## Zestawienie wymagań dla oznakowania poziomego

W tablicy 21 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na drogach ekspresowych i autostradach oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas.

W tablicy 22 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach.

Tablica 21. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na drogach ekspresowych i autostradach oraz na drogach o prędkości  100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas

| Lp. | Właściwość | Jednostka | Wymagania | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu)* w stanie suchym barwy: - białej - żółtej tymczasowej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 250 150 | R4/5 R3 |
| 2 | Współczynnik odblasku RL dla oznakowania w stanie suchym po 30 dniu od wykonania*barwy: - białej - żółtej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 200 100 | R4 R2 |
| 3 | Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego i profilowego oznakowania w stanie wilgotnym (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)*, barwy białej | mcd/(m2 lx) | 50 | RW3 |
| 4 | Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego i profilowego oznakowania w stanie wilgotnym po 30 dniu od wykonania*, barwy białej | mcd/(m2 lx) | 35 | RW2 |
| 5 | Współczynnik luminancji dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)* barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej - białej na nawierzchni betonowej - żółtej | - - - | 0,40 0,50 0,30 | B3 B4 B2 |
| 6 | Współczynnik luminancji β dla oznakowania po 30 dniu od wykonania barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej - białej na nawierzchni betonowej - żółtej | - - - | 0,30 0,40 0,20 | B2 B3 B1 |
| 7 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania nowego (w ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu)*, barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej - białej na nawierzchni betonowej - żółtej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 130 160 100 | Q3 Q4 Q2 |
| 8 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) po 30 dniu od wykonania*, barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej - białej na nawierzchni betonowej - żółtej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 100 130 80 | Q2 Q3 Q1 |
| 9 | Szorstkość oznakowania eksploatowanego | Wskaźnik SRT | 45 | S1 |
| 10 | Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach: | skala LCPC | 6 | - |
| 11 | Czas schnięcia materiału na nawierzchni - w dzień - w nocy | h h | 1 2 | - - |

* dla elementów często najeżdżanych przejścia dla pieszych, skrzyżowania, ronda, od 7 dnia do 14 dnia

Tablica 22. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 21

| Lp. | Właściwość | Jednostka | Wymagania | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu)* w stanie suchym barwy: - białej, - żółtej tymczasowej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 200 150 | R4 R3 |
| 2 | Współczynnik odblasku RL dla oznakowania po 30 dniu od wykonania* barwy: - białej, - żółtej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 150 100 | R3 R2 |
| 3 | Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego i profilowego oznakowania w stanie wilgotnym (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)*, barwy białej | mcd/(m2 lx) | 50 | RW3 |
| 4 | Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego i profilowego oznakowania w stanie wilgotnym po 30 dniu od wykonania*, barwy białej | mcd/(m2 lx) | 35 | RW2 |
| 5 | Współczynnik luminancji dla oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)* barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej, - białej na nawierzchni betonowej, - żółtej | - - - | 0,40 0,50 0,30 | B3 B4 B2 |
| 6 | Współczynnik luminancji dla oznakowania po 30 dniu od wykonania* barwy: - białej - żółtej | - - | 0,30 0,20 | B2 B1 |
| 7 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania nowego (w ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu)*, barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej - białej na nawierzchni betonowej - żółtej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 130 160 100 | Q3 Q4 Q2 |
| 8 | Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla oznakowania po 30 dniu od wykonania*, barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej - białej na nawierzchni betonowej - żółtej | mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) mcd/(m2 lx) | 100 130 80 | Q2 Q3 Q1 |
| 9 | Szorstkość oznakowania użytkowanego | wskaźnik SRT | 45 | S1 |
| 10 | Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach: | skala LCPC | 6 | - |
| 11 | Czas schnięcia materiału na nawierzchni - w dzień - w nocy | h h | 1 2 | - - |

* dla elementów często najeżdżanych przejścia dla pieszych, skrzyżowania, ronda, od 7 dnia do 14 dnia

## Tolerancje wymiarów oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, powinny odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa 
co najwyżej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej,

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm 
dla wymiaru szerokości,

- grubość linii może różnić się od wymaganej o ± 1 mm,

- grubość wygarbień (żeber) może różnić się od wymaganej o ± 2 mm,

- długość wygarbień (żeber) może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,

- odległość między wygarbieniami może różnić się od wymaganej o ± 10 mm.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

## Kontrola wykonania znakowania z punktowych elementów odblaskowych

W czasie znakowania punktowymi elementami odblaskowych należy co najmniej raz dziennie przeprowadzać następujące badania:

- sprawdzenia rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących,

- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,

- wilgotności względnej powietrza,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia),

- wizualną ocenę liniowości przyklejania elementów,

- równomierność przyklejania elementów na całej długości linii,

- sprawdzenie wysokości peo,

- zgodność wykonania oznakowania z Dokumentacją Projektową i załącznikiem 
nr 2 do rozporządzenia.

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w STWiORB, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanym w STWiORB lub aprobacie technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej lub Normy Zharmonizowanej, wykonanych według metod określonych w PN-EN 1463-1.

### Widzialność PEO w nocy

Wstępną ocenę widzialności PEO w nocy przeprowadza się na drodze po zachodzie słońca, oświetlając PEO światłami drogowymi samochodu ustawionego wzdłuż linii badanych 
PEO i oceniając, czy poszczególne PEO wykazują odblask. Ocenę przeprowadza 
się z odległości 50 m ± 3 m w przypadku PEO stałych i z odległości 20 m ± 2 m w przypadku PEO tymczasowych. W przypadku wątpliwości dotyczących poziomu odblaskowości Inżynier może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium lub na drodze z zastosowaniem reflektometru przenośnego.

Powyższe metodyki oceny odblaskowości PEO dostosowane są do obowiązujących norm zharmonizowanych tj. EN 1463-1 (badania laboratoryjne) i przywołującej ją EN 1463-2 (badania terenowe).

### Przyczepność PEO do nawierzchni

Punktowe elementy odblaskowe przyklejone do nawierzchni należy obserwować 
po 1 miesiącu, po 1 roku oraz po następnych 2 latach. Dopuszcza się odpadnięcie:

- po 1 miesiącu nie więcej niż 2%,

- po 1 roku nie więcej niż 15%,

- po następnych 2 latach nie więcej niż 25%.

### Trwałość PEO

Trwałość oznakowania oceniana jest wizualnie na drodze w dwóch aspektach, tj. liczby pozostałych punktowych elementów odblaskowych oraz ich widoczność w nocy po 3 latach. Jako wymaganie należy przyjąć w pierwszym przypadku liczbę pozostałych punktowych elementów odblaskowych zgodnie z p. 6.10.5 w drugim – pogorszenie odblaskowości nie większe niż 50% lub w ocenie wizualnej, zachowanie widzialności w nocy w światłach mijania samochodu osobowego z odległości 30-50 m.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

## Jednostka Obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowań i/lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,

- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

## Odbiór ostateczny

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Odbioru ostatecznego wykonanych robót należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

Sprawdzeniu i ocenie podlegają cechy oznakowania określone niniejszym STWiORB-ie na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny”.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady płatności podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

## Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 i 1 szt. wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie tymczasowe robót,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

- likwidacja zbędnego oznakowania, jeśli wystąpi,

- przedznakowanie,

- naniesienie oznakowania na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia,

- umieszczenie peo, jeśli wystąpi,

- ochrona oznakowania przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

| 1. PN-EN ISO 780 | Opakowania - Opakowania transportowe - Symbole graficzne stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu |
| --- | --- |
| 2. PN-EN 1423 | Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Materiały do posypywania -- Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny |
| 3. PN-EN 1424 | Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Kulki szklane do mieszania |
| 4. PN-EN 1436 | Materiały do poziomego oznakowania dróg - Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań |
| 5. PN-EN 1463-1 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu |
| 6. PN-EN 1463-2 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe |
| 7. PN-EN 1871 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne |
| 8. PN-EN ISO 3251 | Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych |
| 9. PN-EN 13036-4 | Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła |
| 10. PN-EN 1790 | Materiały do poziomego oznakowania dróg – Prefabrykowane materiały do poziomego oznakowania dróg |
| 11. PN-EN 1824 | Materiały do poziomego oznakowania dróg - Odcinki doświadczalne. |
| 12. PN-EN 12802 | Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Laboratoryjne metody identyfikacji |

## Inne dokumenty

- Załącznik nr 2 do Rozporządzenia z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji 
z 31.07.2002 r. w sprawie znaków i symboli drogowych

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.112016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

- Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

- Vademecum poziomego oznakowania dróg, Zenon Szczepaniak, Seria „S” – Studia i Materiały. Zeszyt nr 76, IBDiM, Warszawa 2015.

- Załącznik – W5 (projekt) Część II Środki organizacji ruchu drogowego – Oznakowanie poziome opracowania w ramach RID pn.” Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego’’.

- Prawo przewozowe z 15.11.1984 r.

- Ustawa z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz ustawy o systemie oceny zgodności

- Ustawa z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR).

Źródło - IBDiM