SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M-13.03.06

DESKI GZYMSOWE POLIMEROBETONOWE

## WWiORB M-13.03.06. Deski gzymsowe polimerobetonowe

1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem, transportem oraz montażem prefabrykowanych desek gzymsowych.

## 1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał pomocniczy do opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne.

## 1.3. Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB  dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1, związanych z wykonaniem, transportem oraz montażem prefabrykowanych elementów żelbetowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym..

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie, transport i montaż prefabrykatów desek gzymsowych z polimerobetonu.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiORB  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w WWiORB  DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne”.

Polimerobeton – kompozyt, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem utwardzającym, a wypełniaczem mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa.

Prefabrykat gzymsu z polimerobetonu – cienkościenny element prefabrykowany (minimalnej grubości 4 cm),  wykonany z betonu polimerowego o kształcie dostosowanym do kształtu gzymsu.

Masa uszczelniająca – masa klejąco-uszczelniająca z kitów trwale plastycznych.

Element prefabrykowany – element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem wbudowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB  DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne".

# 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz uzyskać akceptację Inżyniera.

2.1. Polimerobeton

Elementy prefabrykowane należy wykonać z polimerobetonu o właściwościach podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Właściwości polimerobetonu

| Lp. | Właściwości | Jednostki | Wymagania | Metody badań według |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość gwarantowana polimerobetonu na ściskanie | MPa | ≥ 80 | PN-EN 12390-2 PN-EN 12390-3 |
| 2 | Wytrzymałość gwarantowana polimerobetonu na rozciąganie przy zginaniu | MPa | ≥ 20 | PN-EN 12390-5 |
| 3 | Nasiąkliwość polimerobetonu | % | ≤ 0,25 | PN-B-04101:1985 |
| 4 | Stopień mrozoodporności | - | ≥ F150 | PN-B-06250:1988 |

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.

Prefabrykaty powinny być składowane na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Prefabrykaty gzymsu są elementem wykończeniowym i stanowią jednocześnie deskowanie dla betonowanej kapy chodnikowej.

## 2.4. Stal zbrojeniowa

Deski gzymsowe należy zbroić stalą przeznaczoną do zbrojenia betonu wg PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-2, PN-H-93220, PN-H-93247-1, PN-EN 10088 lub innych norm. Kotwy do desek gzymsowych powinny być zaprojektowane zgodnie z PN-S-10042. Otulina zbrojenia elementów wykonanych z polimerobetonu nie powinna być mniejsza od 5 mm.

## 2.5. Wypełnienie spoin oraz dylatacji

Wolne, pionowe przestrzenie między powierzchniami stykowymi desek gzymsowych oraz szczeliny dylatacyjne wzdłuż górnej krawędzi desek, należy wypełnić jednoskładnikowym kitem poliuretanowym lub masą zalewową sieciującą pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzącą w postać elastycznej gumy. Wymagania dla materiału wg WWiORB  M.18.01.04 „Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych”.

# 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do montażu i przeładunku prefabrykatów proponuje się zastosowanie dźwigów samochodowych o udźwigu i wysięgu odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych elementów.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

# 4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Podczas przestawiania elementów i ich transportu niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenie krawędzi.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Projekt Technologii i Organizacji Robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

Podstawowe czynności przy prowadzeniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- montaż desek gzymsowych,

- wykonanie uszczelnień,

- roboty wykończeniowe.

## 5.2.2. Montaż prefabrykatów

5.2.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania prefabrykatów gzymsowych.

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe prefabrykowanych desek gzymsowych, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji projektowej

5.2.2.2. Wbudowanie desek gzymsowych

Prefabrykaty gzymsowe są elementem wykończeniowym i stanowią jednocześnie podłużne deskowanie pionowe dla gzymsów i kap chodnikowych. Po ustawieniu prefabrykatów gzymsowych w miejscu przeznaczenia, pręty wystające z prefabrykatu należy połączyć ze zbrojeniem gzymsów lub kap chodnikowych. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych kotew bądź innych konstrukcji pomocniczych do zamocowania desek, do Wykonawcy robót należy ich wykonanie oraz właściwe osadzenie. Ostatnie elementy prefabrykowane gzymsów, przy dylatacjach, należy odpowiednio dobrać, dopasowując ich długość do lokalizacji i szerokości szczeliny dylatacyjnej. Deski gzymsowe powinny zostać dobrane zgodnie z dokumentacją Projektową.. Wymaga się zastosowania szczeliny dylatacyjnej wzdłuż kapy, pomiędzy deską gzymsową a betonem kapy, w górnej części, z wypełnieniem kitem trwale plastycznym..

5.2.3. Wypełnienie spoin oraz dylatacji

Po wykonaniu montażu prefabrykatów, spoiny między deskami gzymsowymi oraz dylatacje między deskami i konstrukcją kapy chodnikowej, gzymsu lub innego elementu, należy oczyścić, zagruntować i wypełnić elastycznym kitem poliuretanowym lub masą zalewową. Dopuszcza się wykonanie nacięcia szczeliny na styku zabudowy chodnikowej/gzymsowej. Przed ułożeniem kitu szczelinę należy dokładnie oczyścić np. przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem elementów. Po oczyszczeniu, szczelinę należy odpylić sprężonym powietrzem.. Jeżeli producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem gruntującym, rekomendowanym przez producenta.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

###### 6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

- 6.1.1. Badania prefabrykatów

Badania prefabrykatów gzymsowych obejmują:

- sprawdzenie cech zewnętrznych,

Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:

- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie wad i uszkodzeń.

Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii prefabrykatów.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne.

- 6.1.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy montażu prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w odpowiednich, przedmiotowych normach, właściwych dla stosowanych materiałów.

- 6.2. Badania w czasie robót

- 6.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii gzymsów w planie

Dopuszczalne odchylenie linii gzymsów w planie od linii projektowanej wynosi ±1,0 cm na cały odcinek gzymsu.

- 6.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety gzymsów

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny gzymsów od niwelety projektowanej może wynosić ±1,0 cm na całym odcinku badanego niwelacją ciągu gzymsu.

- 6.2.3. Równość górnej powierzchni gzymsów

Równość górnej powierzchni gzymsów sprawdza się przez przyłożenie trzymetrowej łaty. Wymaga się prawidłowości ułożenia desek względem siebie. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią gzymsu i przyłożoną łatą nie może przekraczać 5 mm.

6.2.4. Jakość wykonania uszczelnień

Materiały użyte do wykonania uszczelnień muszą spełniać wymagania niniejszych WWiORB.

W przypadku spoin pomiędzy prefabrykatami, kontroli podlega głębokość wypełnienia, staranność i estetyka wykonania wypełnienia (równość zewnętrznej powierzchni, równość krawędzi wypełnienia).

W przypadku dylatacji wzdłuż desek, kontroli podlega sposób przygotowania szczelin (szerokość szczeliny, równość krawędzi, czystość, gruntowanie podłoża itp.), głębokość wypełnienia oraz staranność i estetyka wykonania wypełnienia szczeliny (szerokość wypełnienia, równość górnej powierzchni, równość zewnętrznych krawędzi).

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB  DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót stanowi podstawę do weryfikacji zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową i zawartą umową. W przypadku kontraktu w formule „projektuj i buduj” obowiązuje rozliczenie ryczałtowe; obmiar służy wyłącznie do celów kontrolnych - sprawdzenia zgodności wykonanych prac z zakresem dokumentacji projektowej i warunków umownych. Podstawą obmiaru jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umowa. Obmiar robót wykonuje się w jednostkach miary określonych w Tabeli Elementów Zryczałtowanych.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, WWiORB  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB  DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wynagrodzenia ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,

- dostarczenie i montaż prefabrykatów,

- wykonanie i rozbiórka rusztowań,

- oczyszczenie terenu robót,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń,

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

# 10.1. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB)

DM.00.00.00	Wymagania ogólne

M.18.01.04 	Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

M.28.02.01	Kapa chodnikowa

10.2. Normy

PN-EN 12390-2:2011		Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.

PN-EN 12390-3:2011		Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.

PN-EN 12390-5:2011		Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.

PN-EN 13369:2018-05		Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

PN-ISO 6935-1:1998		Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-2:1998		Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

PN-H-93220:2018-02		Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka żebrowana.

PN-H-93247-1:2008			Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany.

PN-S-10040:1999			Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.

PN-S-10042:1991			Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-EN 1992-2:2010			Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczanie i reguły konstrukcyjne.

PN-EN 10088-1:2014-12		Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.

PN-EN 10088-5:2010		Stale odporne na korozję. Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych.

PN-EN 206+A1:2016-12		Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-B-06265:2018-10	Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.

## 10.3. Inne dokumenty

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/23:2005 Badanie odporności betonu na działanie mrozu wg PN-88/B-06250.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.)