WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

M.24.01.04

RENOWACJA POKRYĆ MALARSKICH BALUSTRAD, BARIER ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

- WSTĘP

  - Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z renowacją powłok antykorozyjnych na balustradach mostowych z płaskowników, barierach oraz elementach wyposażenia obiektów mostowych.

  - Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał pomocniczy do opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne.

  - Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z renowacją powłok antykorozyjnych na balustradach mostowych z płaskowników, barierach oraz elementach wyposażenia obiektów mostowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Niniejszymi Warunkami objęte są wymagania techniczne dotyczące następujących robót:

- oczyszczenie powierzchni powłoki poddanej renowacji,

- usunięcie uszkodzonej powłoki antykorozyjnej,

- oczyszczenie powierzchni z produktów korozji,

- wykonanie nowych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego.

  - Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

    - Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji.

    - Farba - wyrób pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną

    - Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne.

    - Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu.

    - Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu.

    - Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Materiały

Należy stosować materiały, które są oznakowane CE, lub dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności lub znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM.

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przy wyborze systemu malarskiego należy stosować zasady podane w „Zaleceniach do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych”.

Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego, wzajemnie kompatybilne. Kolor farb powinien być zgodny z istniejącym na danym elemencie lub z  dokumentacją projektową lub ST. Wykonawca powinien zastosować system powłokowy do stosowania na powierzchniach narażonych na wpływy warunków atmosferycznych, okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg. Przy wyborze rodzaju powłoki należy zwrócić uwagę, czy przez producenta podane jest wyraźne stwierdzenie przydatności do stosowania.

Do renowacji stosuje się pokrycie malarskie trójwarstwowe o łącznej grubości 225 µm w stanie suchym powłoki. Doboru zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca. Dobór ten podlega akceptacji Zamawiającego.

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych zawartych w kartach technicznych poszczególnych produktów oraz przestrzegać warunków ich użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta.

  - Składowanie materiałów

Wyroby malarskie należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN 89/C 81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +4 do +25°C.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Sprzęt

Wykonawca przystępujący do renowacji powłok antykorozyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu:

    - Sprzęt do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie lub ręcznie, urządzeniami dowolnego typu. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego powietrza.

    - Sprzęt do malowania

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy sprzętu nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione dostępnym sprzętem o zbliżonych właściwościach technicznych. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Transport materiałów

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Przygotowanie powierzchni stali do malowania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, pozbawiona zanieczyszczeń i kurzu. Powierzchnie należy przygotować zgodnie z wymaganiami producenta zestawu malarskiego.

  - Nanoszenie powłok malarskich

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów i odpowiednimi normami. Przedstawiciel Zamawiającego może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok.

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną tolerancję poszczególnych produktów, na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji.

Nie wolno prowadzić robót malarskich w temperaturze poniżej 5°C i przy wi1gotności względnej powietrza przekraczającej 85%. Temperatura podłoża powinna być wyższa o więcej niż 3°C od temperatury punktu rosy i nie może przekraczać 40°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na otwartej przestrzeni:

- we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych (tj. przez dwie godziny po wschodzie słońca i na dwie godziny przed zachodem słońca), gdy powierzchnie konstrukcji pokrywa rosa,

- w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu i silnego wiatru (powyżej 20km/h).

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości oraz termin przydatności do aplikacji. Przedstawiciel Zamawiającego może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników (opakowań), dodawanie rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia). Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych.

Zwraca się uwagę, że farby chemoutwardzalne mają ograniczoną żywotność po wymieszaniu składników. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zużywania całej przygotowanej do stosowania ilości farby w okresie, w którym zachowuje ona swoją żywotność.

Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb.

Grubość poszczególnych warstw i grubość całkowita powłoki malarskiej nie mogą być mniejsze od podanych w aprobacie technicznej IBDiM dla stosowanego zestawu malarskiego. Nanoszenie kolejnych warstw farb może nastąpić po upływie wymaganego, podanego przez producenta dla danej farby czasu do nakładania następnej powłoki. Przed nałożeniem wierzchniej warstwy farby powierzchnię należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta np. poprzez przemycie odpowiednim rozcieńczalnikiem.

  - Zabezpieczenia antykorozyjne w połączeniach montażowych

Zabezpieczenia antykorozyjne w połączeniach montażowych a także w miejscach napraw i uzupełnień należy wykonać z taką samą starannością i przy zastosowaniu takich samych wymagań jak zapisane w punktach 5.1. do 5.3.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Sprawdzenie jakości materiałów malarskich

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na Aprobatach IBDiM i certyfikatach zgodności wyrobu z Aprobatą.

  - Sprawdzenie przygotowania powierzchni do metalizacji i malowania

Ocenę przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza się w oparciu o PN EN ISO 8501 1 : 2008 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami,. brak rdzy nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu o PN ISO 850 l l: 2008

  - Kontrola nakładania powłok malarskich

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok a także przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.

  - Sprawdzenie jakości wykonanych powłok malarskich

Ocenę dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej.

Grubość powłoki winna być nie mniejsza od określonej Aprobatą Techniczną IBDiM dla stosowanego zestawu malarskiego. Badanie grubości należy przeprowadzać za pomocą przyrządów magnetycznych, elektromagnetycznych lub innych o zasadach działania podanych w PN EN ISO 2808:2008. Dokładność oznaczenia powinna zawierać się w granicach do 10%,

Pomiary grubości należy wykonać dla każdych 10 metrów długości pomalowanego elementu, wybierając losowo odcinek o długości około 0,5m. Na wybranY111 odcinku należy wykonać pomiar w 7 punktach, a za wynik ostateczny pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu 2 najwyższych odczytów. Średnia ta nie może wynosić mniej niż 90% grubości ustalonej dla danej powłoki. Dodatkowo, wymaga się , aby nie było odczytów grubości niższych niż 75% grubości nominalnej.

Badanie porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN 82/C 81544.

Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN EN ISO 2409.

Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona (pędzlem, z zastosowaniem farb wg niniejszej specyfikacji).

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30 40cm od powierzchni. Warstwa podkładowa nie powinna mieć pomarszczeń i zacieków oraz powinna mieć wygląd matowy. Warstwa nawierzchniowa powinna mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków i chropowatości. Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrącenia ciał obcych.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej renowacji pokrycia malarskiego balustrady mostowej z płaskowników (typ P1), poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem, poręczy schodów skarpowych, pochwytów stalowych na barierach betonowych, stalowych barier ochronnych.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej renowacji pokrycia malarskiego osłon przeciwporażeniowych, ekranów osłonowych, słupów ekranów akustycznych, blach przykrywających dylatacje oraz wszystkich pozostałych stalowych elementów będących wyposażeniem drogowych obiektów inżynierskich.

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej renowacji pokrycia malarskiego sączków stalowych, śrub i kotew barier bądź śub i kotew barieroporęczy.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru  robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Odbiór robót

Odbiorowi podlegają:

- roboty ulegające zakryciu w trakcie zabezpieczenia antykorozyjnego (odbiory międzyoperacyjne),

- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór  ostateczny).

  - Podstawą dokonania odbioru międzyoperacyjnego jest:

- zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót podlegających odbiorowi międzyoperacyjnemu,

- pozytywne wyniki odpowiednich badań wg p ktu 6 niniejszej Specyfikacji oraz atesty na zastosowane materiały,

- wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.

  - Podstawą do dokonania odbioru ostatecznego jest:

- pisemne stwierdzenie Wykonawcy o zakończeniu robót związanych z renowacją powłoki antykorozyjnej na danym obiekcie mostowym,

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,

- pozytywne wyniki badań końcowych wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej renowacji pokrycia malarskiego balustrady mostowej z płaskowników (typ P1), poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem, poręczy schodów skarpowych, pochwytów stalowych na barierach betonowych, stalowych barier ochronnych obejmuje w szczególności:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

- czyszczenie konstrukcji ,

- wykonanie powłok malarskich,

- zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów,

- przeprowadzenie badań przewidzianych w ST,

- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (warstwami),

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich,

- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na drogowym obiekcie inżynierskim i pod drogowym obiektem inżynierskim, a także samej konstrukcji drogowego obiektu inżynierskiego, w czasie czyszczenia i malowania,

- wykonanie próbnych powłok malarskich,

- uporządkowanie miejsca robót.

Cena 1 m2 wykonanej renowacji pokrycia malarskiego osłon przeciwporażeniowych, ekranów osłonowych, słupów ekranów akustycznych, blach przykrywających dylatacje w chodnikach oraz wszystkich pozostałych stalowych elementów będących wyposażeniem drogowych obiektów inżynierskich obejmuje w szczególności:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

- czyszczenie konstrukcji ,

- wykonanie powłok malarskich,

- zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów,

- przeprowadzenie badań przewidzianych w ST,

- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (warstwami),

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich,

- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na drogowym obiekcie inżynierskim i pod drogowym obiektem inżynierskim, a także samej konstrukcji drogowego obiektu inżynierskiego, w czasie czyszczenia i malowania,

- wykonanie próbnych powłok malarskich,

- uporządkowanie miejsca robót.

Cena 1 szt. wykonanej renowacji pokrycia sączków stalowych obejmuje w szczególności:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,

- czyszczenie konstrukcji ,

- wykonanie powłok malarskich,

- zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów,

- przeprowadzenie badań przewidzianych w ST,

- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (warstwami),

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich,

- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na drogowym obiekcie inżynierskim i pod drogowym obiektem inżynierskim, a także samej konstrukcji drogowego obiektu inżynierskiego, w czasie czyszczenia i malowania,

- wykonanie próbnych powłok malarskich,

- uporządkowanie miejsca robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - WWiORB

DM 00.00.00. Wymagania ogólne

  - Pozostałe przepisy

PN 89/C 81400 		Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN EN ISO 2808:2008 	Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki

PN EN ISO 2409:2008 	Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć

PN C 81544:1982 		Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku działania czynników atmosferycznych.

PN EN ISO 8501 1:2008	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów

PN 70/H 97051 		Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN H 97070:1979 		Ochrona przed korozją – Pokrycia lakierowe – Wytyczne ogólne

PN 89/S 10050 		Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN H 97080 06:1984 	Ochrona czasowa – Warunki środowiskowe ekspozycji.

PN 71/H 04653 		Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.

Instrukcja malowania i renowacji pokryć malarskich wykonanych poza wytwórnią na stalowych konstrukcjach mostowych, IBDiM Warszawa 1989 r.