Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Wykładzina dywanowa 175 m2**

Dostawa do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

**Specyfikacja techniczna wykładziny:**

* **kolor lano GRT. 269 według katalogu LANO GRANIT lub równorzędna**
* **skład surowcowy: 100% Poliamid**
* **struktura runa: pętelka**
* **gramatura runa: 460 gr/m2**
* **ciężar całkowity: 1630 gr/m2 (w przypadku podkładu SB)**
* **wysokość całkowita: 5,00mm**
* **wysokość runa: 3,00mm**
* **trudnopalność: tak, klasa trudnopalności CFLS1, (potwierdzone atestem)**
* **antyelektrostatyczność: tak**
* **odporność na kółka krzeseł: tak**
* **klasa użytkowa: 33**
* **gęstość: 173.360p/m2**

**2. Wykładzina dywanowa 200 m2**

Dostawa do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

**Specyfikacja techniczna wykładziny:**

* kolor według wzornika 837 – Wykładzina dywanowa SUPERSTAR lub równorzedna
* Skład : 100% Polipropylen
* Waga runa : 500 g/m2
* Waga całkowita : 1385 g/m2
* Ilość pętelek : 100800/m2
* Szerokość : 400 cm
* Wysokość runa : 4 mm
* Wysokość całkowita : 7,2 mm
* **trudnopalność: tak, klasa trudnopalności CFLS1, (potwierdzone atestem)**