Specyfikacja techniczna (OPZ)

wykonania remontu schodów wejściowych od strony północnej do budynku 
Obwodu Drogowego GDDKiA w Brzezinach

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opisywane schody do budynku obwodu drogowego w Brzezinach znajdują się 
w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Morawica, 
w miejscowości Brzeziny na działce nr 768/3, obręb 0004, przy budynku oznaczonym numerem 12, na ul. Kieleckiej.

- Zakres opracowania

Zakres remontu obejmuje wyburzenie uszkodzonych i odtworzenie dwustronnych schodów z prefabrykowanych bloków schodowych oraz kostki betonowej. Podstawowe parametry schodów nie ulegną zmianie tj. m.in. bieg, wysokość i szerokość użytkowa. Przeznaczenie schodów również nie ulegnie zmianie tzn. będą prowadzić do głównego wejścia budynku obwodu drogowego.

- Stan istniejący

W stanie obecnym zewnętrzne żelbetowe schody (pokryte lastrico) znajdujące się pod zadaszeniem wykazują liczne wykruszenia odsłaniające stalowe pręty zbrojeniowe co przyspiesza ich procesy korozyjne. Dotychczasowe uszkodzenia znacząco wpływają na  zmniejszenie nośności schodów. Ubytki schodów są na tyle duże, że uniemożliwiają wygodne i bezpieczne poruszanie się. Istniejące schody podparte są czterema podporami 
o szer. 28 cm i wysokości od 80 do 120 cm (nad poziomem terenu). W miejscach złączy (spawów) balustrady do zabetonowanych w schodach marek stalowych widoczna jest zaawansowana korozja, która doprowadziła do znacznych ubytków metalu 
a w konsekwencji osłabienia stabilności balustrady. Dojście do istniejących schodów zapewniają chodniki o nawierzchni z płyt betonowych (o wym. 50x50 cm).

- PLANOWANY ZAKRES ROBÓT

Przewiduje się odtworzenie dwustronnych schodów z prefabrykowanych bloków schodowych oraz kostki betonowej. Od strony północnej konstrukcja schodów zostanie zabezpieczona murem oporowym z prefabrykowanych ścian żelbetowych typu "L". Schody zostaną wyposażone w balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej spełniające obowiązujące warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Roboty przygotowawcze

▪ Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody do budynku obwodu drogowego (wraz z podporami w niezbędnym zakresie).

▪ Demontaż istniejącego ocieplenia ze styropianu na podmurówce.

▪ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.

▪ Mechaniczne usunięcie warstwy 15 cm ziemi urodzajnej humusu w celu przygotowania podłoża pod nasyp konstrukcji schodów.

▪ Rozebranie chodników (od strony placu obwodu drogowego) z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, wraz z obrzeżami betonowymi ułożonymi na podsypce piaskowej.

▪ Rozebranie balustrad z profili stalowych, zamkniętych.

Wszystkie materiały z rozbiórki tj.: elementy starej elewacji, obrzeża, płyty chodnikowe, stal zbrojeniowa, należy przewidzieć do utylizacji za wyjątkiem balustrady z profili stalowych którą należy złożyć na terenie Obwodu Drogowego w Brzezinach w wyznaczonym miejscu przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Roboty dociepleniowe i hydroizolacje

▪ Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

▪ Izolacja istniejącego muru budynku powłokową izolacją bitumiczną od strony budowanych schodów na pełnej szerokości podmurówki elewacji północnej.

▪ Wykonanie nowej warstwy ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi (eps-p) gr. 5 cm na pełnej szerokości podmurówki elewacji północnej.

Montaż płyt:

- Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo-punktowa). Płyty naklejać 
w kierunku poziomym przy zastosowaniu wiązania na powierzchni ścian (przesuniecie min 25 cm). Zapewnić szczelność warstwy poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie szczelin pianką montażową.

- Każdorazowo na ciągłych powierzchniach należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując  przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej przeszlifować do uzyskania równej powierzchni a w szczególności na połączeniach pomiędzy sąsiednimi płytami.

▪ Przyklejenie jednej warstwy siatki z ewentualną niezbędna wymianą profili, gruntowanie oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej w kolorze (brązowym) i strukturze jak istniejącej na sąsiednich ścianach.

- W naniesionym na pow. płyt styropianowych kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Poszczególne pasma siatki układać pionowo z zakładem szerokości  min. 10 cm.

- Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach można przystąpić do wykonania gruntowania (wykonania podkładu tynkarskiego).

- Warstwę wykończeniową wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od czasu nałożenia gruntu. Struktura tynku baranek, grubość ziarna 1,5 mm. Bliższa kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wykonywania prac po przedstawieniu wzornika. Dopuszcza się nieznacznie inny odcień bazowego koloru.

Wszystkie materiały użyte do wykonania obłożenia styropianem ścian muszą wchodzić 
w skład jednego systemu  i odpowiadać wymaganiom producenta danego systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

▪ Izolacja folią wytłaczaną "kubełkową" (wraz z listwą dociskową PCV) istniejącego muru budynku ocieplonego styropianem (eps-p) od strony budowanych schodów.

  - Materiały

Styropian:

Do izolacji ścian zostanie użyty styropian EPS-P 100 – do izolacji cieplnej przegród narażonych na działanie wilgoci.

- Lambda: 0,036 [W/m . K]

- Naprężenia ściskające: CS(10) ≥ 100 [kPa]

- Wymiary płyt: 1230 x 615 [mm]

- Grubość płyt: 50 mm

Siatka zbrojąca:

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkaicznie) o gramaturze min. 145g/m². Siatka powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczających przed samoczynnym rozwijaniem się. Niedopuszczalne jest stosowanie siatki z polipropylenu.

- Wymiary oczek w świetle mm 4,0 x 4,5 ± 5%

- Przyczepność między warstwowa w układzie ociepleniowym z wyprawą ≥ 0,10 MPa.

Zaprawa klejąca – do warstwy zbrojącej:

Masa oparta na bazie cementu nanoszona na powierzchnie płyt izolacyjnych w których 
zatapiana jest siatka zbrojąca.

- Przyczepność do styropianu (N/mm²) -  0,1

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (N/mm²) -  12

- Wytrzymałość na zginanie  po 28 dniach (N/mm²) - 6,5

- Przyczepność do betonu (N/mm²) -  0,5 - 0,8

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (N/mm²) -  9,0

- Wytrzymałość na zginanie  po 28 dniach (N/mm²) - 4,5

- Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm

Grunt:

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoża (podkładowa masa tynkarska). Przeznaczona
do stosowania na zewnątrz, mrozoodporna.

- Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

- Gęstość emulsji 1,5 kg/dm3

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych 
warunkach.

Tynk cienkowarstwowy:

Należy zastosować tynk o grubości ziarna 1,5 mm . Faktura ,,baranek” Kolor jak już istniejący 
na elewacji.

Element uzupełniające:

- narożniki ochronne z siatką,

- pianka montażowa do wypełnienia nieszczelnych połączeń między płytami 
styropianowymi.

- Roboty ziemne

▪ Wykonanie wykopów ręcznie pod fundament schodów o głębokości 1 m, długości 2 m i szerokości 0,35 m.

▪ Wykonanie nasypu (zasypki muru oporowego) pod schody z przekruszonego betonu pochodzącego z rozbiórki schodów oraz pospółki 0/31,5 stab. mech.

W przypadku budowy nasypu z przekruszonego betonu należy przestrzegać następujących zasad technicznych wykonywania tego typu budowli:

- Grubość pojedynczej wbudowywanej warstwy nie powinna być większa  od h = 0,3 m.
- Każdą rozłożoną warstwę należy przykryć warstwą pospółki lub piasku w celu wypełnienia wolnych przestrzeni w kruszywie gruboziarnistym.

  - Materiały

Nasyp (zasypka muru oporowego):

- Kruszywo łamane frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu betonowego.

- Mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o maksymalnym uziarnieniu do 31,5 mm, GA70

- Inne roboty

▪ Wykonanie ścian z prefabrykatów żelbetowych typu "L" o wysokości od 0,80 m do 1,30 m 
i szerokości 0,49 m oraz o wysokości 1,55 m i szerokości 0,99 m z obustronnie wykończonym licem w celu zabezpieczenia konstrukcji schodów od strony północnej.

Dodatkowe wymagania:

- Spoiny pionowe od strony zasypki należy uszczelnić za pomocą pasków papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej o szerokości min. 20 cm. 
- Aby zapobiec klawiszowaniu ścian typu „L” należy połączyć je dodatkowo ze sobą przy pomocy stali zbrojeniowej z żebrem spiralnym Ø 14-16 mm, przeciągając pręty przez zamocowane podczas ich produkcji uszy. Ilość prętów 1 szt. (dł. ok. 9 m).

▪ Montaż poręczy ściennych schodów ze stali nierdzewnej. Wysokość poręczy 0,75 i 0,9 m. Średnica poręczy ∅ 45 mm.

Przed wykonaniem konstrukcji poręczy Wykonawca powinien dokonać pomiarów sprawdzających. W przypadku ewentualnych rozbieżności wymiarowych należy dokonać w porozumieniu z Zamawiającym. Należy uzgodnić z Zamawiającym ostateczny wygląd kompletnej poręczy.

Podczas montażu poręczy do ściany budynku w celu stabilnego zamocowania i późniejszego bezpiecznego użytkowania, należy uwzględnić odpowiednią długość łączników mocujących ze względu na istniejące ocieplenie ~11 cm.

▪ Montaż balustrady schodów ze stali nierdzewnej do muru oporowego. Wysokość poręczy 0,75 i 0,9 m. Średnica poręczy i słupków ∅ 45 mm. Średnica poziomych szczebli wypełniających min. ∅ 20 mm.

Przed wykonaniem konstrukcji balustrady Wykonawca powinien dokonać pomiarów sprawdzających. W przypadku ewentualnych rozbieżności wymiarowych należy dokonać 
w porozumieniu z Zamawiającym. Ostateczny wygląd kompletnej poręczy, wszelkie detale wyposażenia oraz sposobu mocowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Materiały

Ściany z prefabrykatów żelbetowych typu "L"

Dopuszcza się użycie prefabrykowanych elementów oporowych dowolnego producenta przy zachowaniu podstawowych wymagań:

- Grubości zastosowanej ściany: 12 cm,

- Stal BST500S lub podobna wg ustaleń z Zamawiającym,

- Minimalna klasa betonu B35,

- Nasiąkliwość < 5%,

- Obustronna powierzchnia licowa całego elementu – gładka, architektonicznie równa nie wymagająca dalszej obróbki.

Elementy poręczy i balustrady

– Stal nierdzewna polerowana spełniająca wymagania określone w PN–82/S– 10052 p. 2.1.1.

- Podbudowy

▪ Wykonanie koryta chodnika i muru oporowego mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I - VI, głębokość koryta 20 cm.

- Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty 
i do trudności jego odspojenia. Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku gdy np. zbyt mała szerokość koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn lub zakres robót jest mały - za zgodą przedstawiciela Zamawiającego.

- Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu.

Profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie z rysunkami poglądowymi.

- Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez badanie wskaźników zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,97.

- Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić 120.

- Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż -20 %, +10 %.

▪ Wykonanie podbudowy spocznika z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 15 cm.

▪ Wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm.

▪ Wykonanie podbudowy schodów z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 25 cm.

- W warstwach podbudowy zasadniczej i pomocniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw: 0/31,5 mm.

- Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa projektowanej grubości.

- Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być większy lub równy 1,03.

▪ Wykonanie fundamentu pod pierwszymi stopniami schodów. Posadowienie na głębokości 100 cm z betonu klasy B10. Długość fundamentu: 200 cm, szerokość fundamentu 35 cm.

- Nawierzchnie

▪ Wykonanie schodów blokowych 15x35x100 cm typu NOVATOR w kolorze szarym na betonie B10 wraz z fundamentem.

- Pod pierwszy stopień (po obu stronach) należy wykonać fundament betonowy posadowiony na głębokości 100 cm z betonu klasy B10.

▪ Wykonanie nawierzchni spocznika z szarej kostki betonowej typu Behaton (w celu zachowania jednolitości terenu wokół budynku - jak istniejące nawierzchnie na placu Obwodu Drogowego w Brzezinach) o grubości 6 cm na podsypce z grysu 2-8 mm, spoiny wypełnione piaskiem.

Wymagania:

- Równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne: prześwity pod łatą profilową nie mogą przekroczyć 8 mm,

- Odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%,

- Szerokość i wypełnienie spoin: spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość.

  - Materiały

Stopnie blokowe 15x35x100 cm typu NOVATOR

- Minimalna klasa betonu B35,

- Kolor: szary,

- Nasiąkliwość ≤ 7%.

Kostka betonowa typu Behaton

- Kolor: szary,

- Grubość: 6 cm.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tabeli.

| Lp | Cecha | Załącznik normy | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kształt i wymiary |  |  |
| 1.1 | Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów kostki, grubości < 100 mm | C | Długość Szerokość Grubość ± 2 ± 2 ± 3 Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki powinna być ≤ 3 mm |
| 1.2 | Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej 300 mm 400 mm | C | Maksymalna (w mm) wypukłość wklęsłość 1,5 1,0 2,0 1,5 |
| 2 | Właściwości fizyczne i mechaniczne |  |  |
| 2.1 | Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał.D) | D | Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 |
| 2.2 | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu | F | Każdy pojedynczy wynik ≥ 3,6 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niź 250 N/mm długości rozłupania |
| 2.3 | Trwałość (ze względu na wytrzymałość) | F | Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja |
| 2.4 | Odporność na ścieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) | G i H | 1) Pomiar wykonany na tarczy szerokiej ściernej, wg zał. G ≤ 23 mm |
|  |  |  | lub 2) Pomiar wykonany na tarczy Boehmego, wg zał. H ≤20 000mm3/5000 mm2 |
| 2.5 | Nasiąkliwość | E | ≤ 5,0 % |
| 2.6 | Odporność na poślizg/poślizgnięcie | I | - jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca odporność, - jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) |

- Elementy ulic

▪ Regulacja obrzeża betonowego istniejącego chodnika oraz przełożenie wraz z regulacją wysokościową jego nawierzchni z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej.

Podstawowe czynności przy regulacji obrzeża betonowego

- odkopanie zewnętrznej ściany obrzeża z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz 
z odrzuceniem ziemi poza strefę robót,

- wyjęcie obrzeży i odłożenie poza strefę robót,

- oczyszczenie obrzeży z resztek ziemi,

- uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej

- ustawienie obrzeży otrzymanych z rozbiórki,

- wypełnienie spoin,

- zasypanie ziemią zewnętrznej strony obrzeży wraz z ubiciem ziemi,

- roboty końcowe i porządkujące, jak: ew. pielęgnacja spoin obrzeży, ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie opaski gruntowej itp.

## Zasady przełożenia wraz z regulacją wysokościową nawierzchni z płyt betonowych

Roboty przygotowawcze:

-wyznaczenie powierzchni,

-rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki,

- ew. naprawa podbudowy lub podłoża gruntowego,

Ułożenie nawierzchni

- spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,

- ułożenie nawierzchni z betonowych betonowej z ubiciem i wypełnieniem spoin,

- pielęgnację nawierzchni.

▪ Wykonanie chodnika do remontowanych schodów (od strony placu obwodu drogowego) 
z szarej kostki betonowej typu Behaton (w celu zachowania jednolitości terenu wokół budynku - jak istniejące nawierzchnie na placu Obwodu Drogowego w Brzezinach) o grubości 6 cm  na podsypce z grysu 2-8 mm, spoiny wypełnione piaskiem.

Wymagania

Patrz pkt. 6, Wykonanie nawierzchni spocznika.

▪ Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z betonu B10 wokół ww. chodnika.

Wymagania:

Ustawienie obrzeży wykonuje się na ławie betonowej z betonu B10 o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Spoiny należy wypełnić piaskiem średnio lub drobnoziarnistym.

Dopuszczalne odchylenia:

- Linia obrzeża w planie, może wynosić  2cm na każde 100 m długości obrzeża

- Niweleta górna płaszczyzny obrzeża, może wynosić 1cm na każde 100 m długości obrzeża.

▪ Ułożenie korytek ściekowych o szer. 30 cm z prefabrykowanych elementów typu mulda 
w celu odprowadzenia wody z rynny zadaszenia schodów.

Wymagania:

- Ustawienie  prefabrykatów na ławie betonowej z betonu B10 o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.

- Ustawienie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku.

- Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.

- Spoiny prefabrykatów należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną stosunku 1:2.

  - Materiały

Kostka betonowa typu Behaton

Patrz punkt 6.1.

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm

Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe w kolorze szarym o wymiarach 8 x 30 cm, beton klasy B30.

Wymagania techniczne wobec obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 przedstawia poniższa tablica.

| Lp. | Cecha | Załącznik | Wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwości fizyczne i mechaniczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających | D | Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2 |  |  |
| 2 | Wytrzymałość na zginanie (Klasa wytrzymałości ustalona w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru) | F | Dla klasy 2 każdy pojedynczy wynik ≥5,0MPa Dla klasy 3 każdy pojedynczy wynik ≥6,0MPa |  |  |
| 3 | Trwałość ze względu na wytrzymałość | F | Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania punktu 2.3 oraz poddawane są normalnej konserwacji |  |  |
| 4 | Nasiąkliwość |  | Wartość średnia ≤ 5,0 % |  |  |
| 5 | Odporność na ścieranie | G i H |  | Odporność przy pomiarze na tarczy |  |
|  |  |  | Klasa odporności | szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe | Böhmego, wg zał. H normy – badanie alternatywne |
|  |  |  | 4 | ≤ 20 mm | ≤ 18000 mm3/5000 mm2 |
| 6 | Odporność na poślizg/ poślizgnięcie | I | - jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność, - jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), - trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach użytkowania krawężnika jest zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu. |  |  |
| Aspekty wizualne |  |  |  |  |  |
| 1 | Wygląd | J | - powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, - nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych - ewentualne wykwity nie są uważane za istotne |  |  |

Prefabrykowany ściek o szer. 30 cm typu mulda

- Minimalna klasa betonu B25,

- Kolor: szary,

- Nasiąkliwość ≤ 7%.

- Roboty wykończeniowe

W związku z ułożeniem nowych obrzeży oraz wykonaniem muru oporowego powstanie wzdłuż nich strefa pozbawiona darni. Wolne przestrzenie należy uzupełnić humusem i obsiać trawą.

- UWAGI OGÓLNE

Zaleca się, aby oferent złożył wizytę w miejscu realizacji robót celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, niezbędnych do przygotowania oferty na wykonanie zadania.

Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Wykonawcy z istniejącym stanem schodów 
i wyglądem pozostałych elementów tak by móc przygotować rzetelną ofertę.

W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie, podatki nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty gwarancji i ubezpieczeń, wszelkie wydatki poboczne i nie przewidziane, koszty organizacji robót, wszelkie ryzyka związane z wykonaniem  oraz usunięciem wad 
i zapewnieniem gwarancji jakości oraz zysk Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zestawienie planowanych materiałów do wbudowania.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia.

- Pozostałe uwagi

- Materiały używane do wykonania zamówienia powinny odpowiadać jakości

potwierdzonej dokumentem zgodności (certyfikatem na znak bezpieczeństwa, lub

deklaracją zgodności).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku

z prowadzeniem robót.

- Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszelkich zabezpieczeń, które

uniemożliwią zniszczenie mienia Zamawiającego,

- Roboty prowadzone będą w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca

będzie prowadził roboty w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem Obwodu

Drogowego.

-  Wykonawca po zakończeniu zadania  uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości

związanych z realizacją robót.

- Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentów materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad

BHP i Sanepid, jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska

naturalnego przed degradacją.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiarów i badań bezpośrednio na budowie, jak również do pobierania próbek materiałów.

- Dokumentacja fotograficzna:

Północna ściana szczytowa budynku Obwodu Drogowego w Brzezinach przy której znajdują się schody przewidziane do remontu.

Schody przewidziane do remontu. Widok biegu na stronę zachodnią.

Schody przewidziane do remontu. Widok biegu na stronę wschodnią.

Schody przewidziane do remontu. Widok na pochylnię i spocznik.