WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

M.13.03.01

PRAFABRYKOWANE  DESKI  GZYMSOWE 
Z POLIMEROBETONU

- WSTĘP

  - Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z montażem prefabrykowanych desek gzymsowych na obiektach inżynierskich.

  - Zakres stosowania WWiORB

WWiORB  określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał pomocniczy do opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne.

  - Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem prefabrykowanych desek gzymsowych na obiektach inżynierskich zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Prefabrykat polimerobetonowy – element z polimerobetonu uzbrojonego stalą nie sprężającą, wykonany w formie, poza miejscem i przed czasem wbudowywania go, bez względu na to, czy został wykonany na placu budowy, czy w wytwórni stałej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

  - Prefabrykaty

Należy stosowa prefabrykaty o wymiarach uzgodnionych z  Przedstawicielem Zamawiającego. Powłoka zabezpieczające powinna zapewnić trwałość powłok przy transporcie i montażu. Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoką koloru należy wykona na wytwórni w kolorze uzgodnionym z  Przedstawiciel Zamawiającego.

Prefabrykaty powinny by zbrojone stalą nierdzewną gatunku 1.4301. Prefabrykaty powinny by wykonane z polimerobetonu.

Wymagania odnośnie polimerobetonu:

- wytrzymałość gwarantowana na ściskanie - 80 MPa wg .Instrukcji ITB nr 194

- wytrzymałość gwarantowana na rozciąganie przy zginaniu - 30 MPa wg. Instrukcji ITB nr 194

- nasiąkliwość – nie więcej ni 0.25% wg PN-85/B-04101

- stopień mrozoodporności F150 wg PN-88/B-06250

Prefabrykaty powinny by wykonywane w wytwórni. Formy stosowane do produkcji elementów prefabrykowanych mogą by wykonane z dowolnych materiałów, ale dokładność wykonania formy i jej wytrzymałość muszą zapewnia zachowanie kształtu elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zachowanie tolerancji wykonania wg punkt. 6.

Zacieranie elementów po ich wyjęciu z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie elementów powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatu:

- rysy otwarte lub pęknięcia niedopuszczalne

- rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1mm rozwartości):

- poprzeczne na 1/4 długości w 4 miejscach lub1 rysa na całej długości prefabrykatu

- podłużne na 1/3 długości w 2 miejscach

- poprzeczne i podłużne krzyżujące się niedopuszczalne

- skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2% powierzchni

- ciała obce niedopuszczalne

- odsłonięcia zbrojenia niedopuszczalne

Dopuszczalne się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 3mm. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego Dokumentacją może wynosi maksimum 5mm.

  - Taśma do uszczelniania styku między deską gzymsową i płytę chodnikową

Do uszczelnienia styku między deską gzymsową i płytą chodnikową należy stosowa zestaw do uszczelniania szczelin dylatacyjnych narażonych na działanie wody. Zestaw uszczelniający powinien składać się z elastycznej taśmy z tworzywa sztucznego oraz zaprawy klejowej do przyklejania taśmy.

Zestaw powinien charakteryzować się:

- bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i szczelnością

- wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne

- wysoką odpornością na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, ścieków domowych, rozcięczonych kwasów i zasad, kwasów organicznych, domowych i przemysłowych środków czyszczących, mazutu, olejów silnikowych, benzyny)

- zestaw musi by kompatybilny z materiałem izolacji nawierzchni wg ST M-20.01.08.

Taśma powinna mieć szerokość 10cm.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

  - Sprzęt do montażu prefabrykatów

Sprzęt do montażu elementów prefabrykowanych powinien by zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosowa dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych elementów. Odpowiadające tym warunkom dźwigi wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi dojazdowej.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

  - Transport i składowanie prefabrykatów

Składowanie elementów powinno odbywa się na wyrównanym i odwodnionym podłożu. Elementy należy układa na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm pomiędzy podłożem i elementem. Elementy można transportowa po okresie przewidzianym w Projekcie Technologicznym. Podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi. Podczas składowania prefabrykatów należy zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie powłoki malarskiej na ich licu oraz na zabezpieczenie wystającego zbrojenia przed pogięciem. Prefabrykaty powinny by składowane na krawędziakach drewnianych podłożonych tak, aby nie wywoła w prefabrykatach nieprzewidzianych sił wewnętrznych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji Projekt Technologiczny prefabrykatów deski gzymsowej uwzględniający wymiary przekroju poprzecznego podane w Dokumentacji Projektowej. W projekcie należy uwzględni podział długości zabudowy deski gzymsowej na elementy prefabrykowane , sposób rozwiązaniu ich styku, zbrojenie prefabrykatu dostosowane do zbrojenia kapy chodnikowej oraz sposób wykonania powłoki antykorozyjnej i powierzchniowej powłoki w kolorze uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca przedstawi do akceptacji  Przedstawiciela Zamawiającego projekt montażu i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany montaż prefabrykatów. W projekcie organizacji winno się znaleźć:

- uzasadnienie dobranego sprzętu montażowego,

- metoda montażu,

- pomosty i podesty robocze,

- rozwiązanie zagadnienia bezpieczeństwa pracy.

  - Montaż prefabrykatów

Prefabrykaty powinny zostać wykonane w wytwórni. Przed przystąpieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi  Przedstawicielowi Zamawiającego atest producenta, potwierdzający zgodną z wymaganiami przedstawionymi w punkt. 2.

Przed przystąpieniem, do montażu należy sprawdzi stan prefabrykatów. Zbrojenie wykonane

w celu połączenia prefabrykatu z betonem wylewanym „na mokro” (betonem gzymsów i betonem płyty pomostu wiaduktu) powinno by oczyszczone.

W trakcie montażu prefabrykatów, należy szczególną uwagę zwróci na ich właściwe usytuowanie i zamocowanie (przyspawanie) wystających prętów do zbrojenia betonu wylewanego „na mokro”. Prefabrykaty należy montować z 1cm przerwą dylatacyjną. Zamocowanie desek gzymsowych musi uwzględni prawidłową linię niwelety, niwelując ewentualne niedokładności wykonania i ugięć płyty pomostu. Następnie na suchą i oczyszczoną powierzchnię nakleić taśmę uszczelniającą styk deski gzymsowej z betonem kapy.

Po zamontowaniu deski i uszczelnieniu styku, jej górną powierzchnią należy pokryć izolacją  nawierzchni na szerokości 1cm przy wykonywaniu izolacji nawierzchni chodników.

  - Ułożenie taśmy uszczelniającej

Podłoże, na które będzie przyklejana taśma musi by bez zanieczyszczeń, tłuszczu czy oleju i powinno by suche. Ewentualne ubytki w betonie należy uzupełni zaprawą niskoskurczową. Zaprawę klejową należy nanieść szpachlę warstwą o grubości zalecanej przez producenta. Oczyszczoną i osuszoną taśmą należy ułoży na przygotowanym podłożu i silnie docisnąć.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

  - Kontrola elementów prefabrykowanych

    - Badania elementów prefabrykowanych obejmują:

- sprawdzenie atestu producenta na zgodną z wymaganiami punkt. 2

- sprawdzenie cech zewnętrznych,

- sprawdzenie stanu powłoki malarskiej,

- sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów.

    - Sprawdzenie atestu producenta na zgodną z wymaganiami punkt. 2

Wykonawca powinien dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego atest producenta dla elementów prefabrykowanych, w którym są wyspecyfikowane:

- data wystawienia

- nazwa i adres producenta

- lista właściwości objętych atestem

- opis badań prefabrykatów i wyniki bada

- podpis osoby przeprowadzającej testy.

Właściwości prefabrykatów wg atestu powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkt. 2.

    - Sprawdzenie cech zewnętrznych

Sprawdzenie cech zewnętrznych na budowie obejmuje - ocenę wizualną. Powierzchnia prefabrykatu powinna by sprawdzana pod względem uszkodzeń, pustek, spękań i obecności ciał obcych. Elementy prefabrykowane powinny spełnia wymagania podane w punkt. 2.

Sprawdzenie wymiarów - kształt i wymiary należy sprawdza z dokładnością do 1mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatu nie powinny przekracza:

-grubość ścian elementu: +2mm, - 2mm,

    - Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów

Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów obejmuje:

- wizualną ocenę jakości robót,

- sprawdzenie szerokości spoin

- sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenia mierzone łata o długości 4,0m nie powinny by większe niż 5mm)

- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (odchylenia rzędnych nie powinny przekracza 2mm).

  - Sprawdzenie wykonania uszczelnienia między deską gzymsową i płytą chodnikową

Sprawdzenie materiałów odbywa się na podstawie atestów producenta i porównania ich z wymaganiami niniejszych WWiORB. Grubość naniesionej zaprawy klejowej powinna by zgodna z wymaganiami producenta. Taśma powinna całą powierzchnią przylega do podłoża – nie powinno by fałd ani przerwań. Musi być ułożona symetrycznie w stosunku do szczeliny dylatacyjnej.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest m (metr) zamontowanych prefabrykowanych desek gzymsowych.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

  - Odbiór robót

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w punkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzi roboty do zgodności z ST i przedstawi je do ponownego odbioru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

- zakup elementów prefabrykowanych,

- transport prefabrykatów na miejsce wbudowania,

- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych pomostów roboczych,

- montaż prefabrykatów,

- przygotowanie elementów do zespolenia z betonem,

- przyklejenie taśmy uszczelniającej,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,

- rozbiórką urządzeń do montażu z usunięciem poza pas drogowy,

- uporządkowanie terenu budowy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - WWiORB

D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

  - Normy

PN-77/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Wymagania i badania